Свойства фурано-эпоксидных полимербетонов

Егоров П.А.1

Студент, 2 курс магистратуры

1ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, химико-фармацевтический факультет, Чебоксары, Россия

экономический факультет, Москва, Россия

E–mail: pavel-p1998@mail.ru

В настоящее время эпоксидные смолы занимают лидирующие позиции на рынке синтетических смол, вследствие ценному комплексу свойств: начиная от хороших механических свойств, стойкостью к агрессивным средам и заканчивая отличными электроизоляционными свойствами. При этом, имеет место модификация таких смол, улучшение качества, придание новых свойств, удешевление и разбавление другими смолами.

Фурано-эпоксидные смолы – композиции, содержащие и фурановую и эпоксидную смолы, характеризующиеся комплексом технически ценных свойств, присущих обоим компонентам, а именно, адгезией и прочностными свойствами эпоксидных смол, тепловой и химической стойкостью. Вязкость фурановой смолы, низкая стоимость, наличие химически активных функциональных групп даёт возможность работы в виде активного разбавителя. В качестве эпоксидной составляющей использовалась эпоксидная смола ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) в качестве фурановой составляющей использовался фурфуролацетоновый мономер ФА (синтезированный и отвечающий качеству ТУ 2453-001-08468234-01 содержащий 64,63% монофурфурилиденацетона и 21,36% дифурфурилиденацетона).

Целью работы являлось изучение влияния соотношения эпоксидной и фурановой составляющий в связующем на физико-механические свойства полученных полимербетонов. В связующее, которое содержит разное соотношение смол, вводилось одинаковое количество как наполнителя – речного песка, так отвердителя – ПЭПА, образцы отверждали при комнатной температуре. Через 30 дней выдержки определялась плотность по ГОСТ 15139-69 (с изм. 1), прочность при сжатии по ГОСТ 4651-2014 и водопоглощение по ГОСТ 4650-2014.

Таблица 1. Физико-механические свойства полимербетонов

| Содержание ЭД 20 в связующем | Плотность, г/см3 | Изменение показателя, в % | Водопог-лощение, в % | Изменение показателя, в % | σсж, МПа | Изменение показателя, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100(Стандарт) | 1,86 | - | 1,775 | - | 26,1 | - |
| 80 | 1,87 | 0,05 | 1,761 | 0,79 | 24,7 | -5,2 |
| 70 | 1,84 | -1,29 | 1,578 | 11,1 | 26,3 | 0,78 |
| 60 | 1,84 | -1,56 | 1,565 | 11,83 | 27,9 | 7,08 |
| 50 | 1,83 | -1,77 | 1,555 | 12,39 | 28,7 | 10,17 |
| 40 | 1,83 | -1,72 | 1,581 | 10,93 | 31,2 | 19,63 |
| 30 | 1,86 | 0 | 1,412 | 20,45 | 32,2 | 23,39 |
| 20 | 1,90 | 1,66 | 1,669 | 5,97 | 34,3 | 31,64 |

Результаты показывают, что включение в состав улучшает качество полученных полимербетонных композиций по сравнению с полимербетоном, не имеющем в своём составе фурановой смолы: прочность при сжатии улучшается до 31,6 %, водопоглощение улучшается на 20,5%, плотность при этом практически не изменяется.