Влияние условий синтеза на свойства частично кристаллических полиамидоимидов

Крастылев К. С.,1 Солдатова А. Е.2, Кузнецов А. А.2, Цегельская А. Ю. 2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова,

Москва, Россия

E–mail: Dunkelheit0stern@gmail.com

Ароматические полиимиды (ПИ), как разновидность высокоэффективных ароматических полимеров, нашли широкое применение в различных областях (аэрокосмическая промышленность, электроника и т.д.).

На данный момент актуальной задачей является развитие термопластичных ПИ с высокой теплостойкостью (300-350 ͦ С), в частности создание отечественных аналогов известных термопластичных полиимидов, таких как Aurum, LARC CPI и др.

Настоящая работа является продолжением исследования частично кристаллических полиамидоимидов на основе 4,4´-диаминобензанилида и 4,4´-(4,4´-изопропилидендифенокси)бис(фталевого ангидрида) (диангидрида А), полученных методом высокотемпературной каталитической поликонденсации в расплаве бензойной кислоты [1,2].

Для получения частично кристаллических полиамидоимидов, подходящих для стандартной переработки в расплаве, было необходимо оптимизировать молекулярную массу. Для этой цели были выбраны несколько способов: использование мономеров не в стехиометрическом соотношении и введение в реакционную систему монофункциональных соединений (фталевый ангидрид). Помимо этого, ПИ были получены поликонденсацией в расплаве предварительно синтезированных олигомеров.

Были изучены термические свойства полученных образцов методами дифференциально-сканирующей калориметрии и термомеханическим анализом, характеризация образцов ИК-спектроскопией, а также оценка способности к переработке через расплав прессованием при температуре 390-400 ͦ С.

Литература

1. Soldatova A. E. et al. One-pot synthesis of semicrystalline polyamide imide based on 4, 4’-diaminobenzanilide and 2, 2-propylidene-bis (1, 4-phenyleneoxy) diphthalic anhydride in molten benzoic acid //High Performance Polymers. – 2019. – Т. 31. – №. 1. – С. 63-71.

2. Kuznetsov A. A. One-pot polyimide synthesis in carboxylic acid medium //High Performance Polymers. – 2000. – Т. 12. – №. 3. – С. 445.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 19-03-00820