Механосинтез этоксиаминогуминовых кислот

Шелест в.С., Рогатко М.И.

(магистрант Донецкого национального университета, химический факультет)

ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии », г. Донецк

E–mail: valya.any@gmail.com

Механохимические методы активации твердофазных реакций являются перспективным направлением в различных областях химии, химической технологии и материаловедения [1]. Перспективным направлением исследования природных соединений является разработка методов структурного модифицирования путем введения в состав их молекул новых функциональных фрагментов [2].

Целью работы было проведение совместной реакции этоксилирования и аминирования природных полиэлектролитов, гуминовых кислот (ГК), полиэтиленгликолем и гуанидином или гидроперитом механохимическим методом в вибрационном аппарате и исследование продуктов реакции методом кислотно-основного потенциометрического титрования.

Механохимические твердофазные реакции гуминовых кислот одновременно с полиэтиленгликолем (ПЭГ-6000) и гидроперитом или гуанидином проводили в вибрационном аппарате 75Т-ДрМ при частоте вибрации ν = 50 Гц и амплитуде А = 3,0 ÷ 5,0 мм. После обработки смеси компонентов в механореакторе продукты реакции многократно промывали водой для отделения избытки водорастворимых непрореагировавших исходных компонентов. Нерастворимые в воде производные этоксиаминогуминовых кислот отделяли центрифугированием. Количество активных кислых групп (–СООН и –ОН) определяли как максимумы на дифференциальных кривых ΔрН / ΔV = f (VНСl).

По данным потенциометрического титрования растворов в продукте реакции гумата натрия только с ПЭГ-6000 уменьшается количество –СООН групп, тогда как количество –ОН групп остается неизменным. Это указывает на возможность протекания реакции этоксилирования ГН по карбоксильным группам. В случае взаимодействия гумата натрия только с гуанидином или гидроперитом уменьшается количество –ОН групп, что указывает на возможность взаимодействия субстратов по –ОН группам. Количество       –СООН может несколько увеличиваться за счет механохимического окисления фрагментов макромолекулы ГК. Взаимодействие ГК с ПЭГ-6000 и мочевиной или гуанидином может происходить одновременно по –СООН и –ОН группам, что указывает на образование этоксиаминогуминовых кислот.

Таблица

Количество функциональных групп в образцах гуминовых соединений

| Образец | Количество активных кислых групп, мг-экв/г |
| --- | --- |
|  | [OH] | [COOH] |
| Исходный гумат натрия, ГН | 3,2 | 3,2 |
| ГНГК + ПЭГ-6000 | 3,2 | 2,4 |
| ГНГК + гидроперит | 2,0 | 5,8 |
| ГНГК + гуанидин | 2,0 | 4,8 |
| ГНГК + ПЭГ-6000 + гидроперит | 2,0 | 2,8 |
| ГНГК + ПЭГ-6000 + гуанидин | 2,0 | 2,0 |

За счет одновременного включения этоксильных и аминогрупп в структуру макромолекул ГК возможно получение нового вида ПАВ, который сочетает в себе анионные, катионные и неионогенные свойства. Такие ПАВ могут оказывать необычное влияние на процесс формирования адсорбционных слоев на межфазных границах.

Литература

1. Baláž P. Achimovičová M., Baláž M., Billik P. Hallmarks of mechanochemistry: from nanoparticles to technology // Chem. Soc. Rev. – 2013. – V. 42. – Р. 7571-7588.

2. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия // М.: Просвещение, 1987. – 816 с.