Термочувствительный биоклей: моделирование.

Петровский В.С.1

Аспирант, 4 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vladislavpetrovsky93@gmail.com

Получение медицинского клея является актуальной комплексной проблемой, требующей от клея удовлетворять требованиям биосовместимости, высокой силе адгезии и биоразлагаемости [1]. Кроме того, интересным также является способность управлять свойствами этого клея посредством внешних стимулов. Исследование проводилось как экспериментально, так и с помощью компьютерного моделирования. Данный доклад будет посвящен преимущественного последнему.

Исследуемый клей состоит из двух компонент: блок со-полипептид с последовательностью (Val-Pro-Gly-Lys-Gly)n – (Val-Pro-Gly-Val-Gly)m [2] и анионного поверхностно-активного вещества - додецилбензолсульфоната натрия. Моделирование производилось в полноатомном масштабе с явным растворителем.

Рисунок 1. Ячейка моделирования с полипептидом V40K72 и ПАВ, сформировавших единый комплекс посредством электростатического взаимодействия.

Показана влияние молекулярного веса полипептида на эффект термочувствительности. Было показано, что наличие НКТР клея обеспечивается взаимодействием заряженного и амфифильного блока, и не возможна в случае наличия только одного блока. Образование более плотных агрегатов при повышении температуры приводит к большей силе адгезии материала.

Литература

1. Li Y. et al. Molecular design principles of Lysine-DOPA wet adhesion. //Nature communications. – 2020. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-8.

2. Varanko A. K., Su J. C., Chilkoti A. Elastin-like polypeptides for biomedical applications. //Annual review of biomedical engineering. – 2020. – Т. 22. – С. 343-369.

Благодарности

Моделирование проводилось при поддержке гранта РФФИ № 19-33-90121. Также выражаю благодарность моему научному руководителю Игорю Ивановичу Потемкину, и моему коллеге Чхао Ма, выполнившему синтез и экспериментальное изучение клея, из университета Гарварда.