Закономерности формирования супрамолекулярного геля, содержащего наночастицы серебра, на основе водных растворов L-цистеин/AgNO2 и N-ацетил-L-цистеин/AgNO2

Аверкин Д.В.1,2, Потапенкова Т.В.1, Вишневецкий Д.В.1

Аспирант, 2 курс аспирантуры

1Тверской государственный университет, Тверь, Россия

2Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, г.п. Менделеево, Россия

averkin@vniiftri.ru

Исследования в области молекулярной самосборки продолжают притягивать внимание ученых со всего мира. Это связано с многообразием возможных структур, которые формируются в ходе самоорганизации, а соответственно и их различными конечными свойствами. Недавно коллектив авторов из ТвГУ открыл новейшую супрамолекулярную гель-систему, содержащую наночастицы серебра (НЧС), используя один из подходов зеленых нанотехнологий [1]. Были получены первые результаты и выдвинут возможный механизм самоорганизации, а также показаны некоторые биоактивные свойства гелевой композиции.

В настоящей работе объектами изучения стали системы, полученные смешением водных растворов низкой концентрации на основе серосодержащих аминокислот – L-цистеина (ЦИС) и AgNO2, а также N-ацетил-L-цистеина (НАЦ) и AgNO2. В ходе эксперимента варьировались концентрации исходных компонентов и их соотношение. Синтезированные системы были исследованы методами УФ-спектроскопии, динамического рассеяния света, измерения дзета-потенциала и проводимости, сканирующей электронной микроскопии и элементного анализа, просвечивающей электронной микроскопии и рентгено-дифракционного анализа.

Установлено, что химическая природа аминокислоты существенно влияет на возможность получения одновременно тиксотропного геля и НЧС в его матрице. Это характерно для системы с ЦИС и не характерно для НАЦ. Изменение концентрации исходных компонентов и их соотношения позволяет контролировать конченые важные характеристики системы: вязкость, стабильность, дисперсность, форма и размеры НЧС, величина заряда, концентрация НЧС и индекс полидисперсности.

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования Тверского государственного.

Литература

1. D.V. Vishnevetskii, A.R. Mekhtiev, T.V. Perevozova, D.V. Averkin, A.I. Ivanova, S.D. Khizhnyak and P.M. Pakhomov. L-cysteine/AgNO2 low molecular weight gelators: self-assembly and suppression of MCF-7 breast cancer cells. // Soft Matter. 2020. 16 9669-9673. doi.org/10.1039/DOSM01431A.