Изучение термических характеристик новых адипинатных пластификаторов

Тлямов Ф.Х.,1 Глазырин А.Б,.2 Вихарева И.Н.3

1Магистрант

Башкирский Государственный Университет,

инженерный факультет, Уфа

2к.т.н., доцент кафедры технической химии и материаловедения

Башкирский Государственный Университет, Уфа

3ассистент

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

E–mail: ftlyamov@gmail.com

Эфиры адипиновой кислоты являются эффективной и экологически безопасной альтернативой промышленным фталатным пластификаторам, широко применяемым в настоящее время для модификации свойств полимерных материалов. В этой связи актуальной задачей является синтез новых производных адипиновой кислоты и изучение возможности их использования в качестве пластифицирующих добавок в составе полимерных композиций.

В настоящей работе изучены свойства новых адипинатных пластификаторов, представляющих продукты взаимодействия адипиновой кислоты с алифатическими оксиэтилированными спиртами и оксиэтилированными фенолами.

Определены термические характеристики алкокси- и феноксиэтилированных производных адипиновой кислоты различного состава, такие как температуры плавления и кристаллизации, термическая стабильность, - важные с точки зрения их практического использования в составе полимерных композиций.

Исследования методом дифференциальной сканирующей калориметрии (скорость нагрева 10 град/мин, в среде воздуха) показали, что эфиры адипиновой кислоты и оксиэтилированных алифатических спиртов представляют собой жидкие продукты с температурой кристаллизации от -30 до -35оС. Адипинаты, содержащие в своем составе фрагменты оксиэтилированных фенольных производных, являются твердыми продуктами и имеют температуру плавления в интервале от 82 до 89оС. Наиболее высокой температурой плавления 96,7оС характеризуется дифеноксиэтиладипинат.

Методом термогравиметрии при скорости нагрева 5 град/мин в среде воздуха изучена термическая устойчивость производных адипиновой кислоты. Для оценки термической стабильности адипинатов использовали следующие параметры:  - температура, соответствующая началу снижения массы образца при нагреве, характеризующая удаление из продукта летучих примесей;  Δm180 - снижение массы образца при нагреве до 180оС - температуре соответствующей переработке пластифицированных ПВХ-композиций.

Из результатов термического анализа следует, что наиболее высокими значением  характеризуется децилбутоксиэтиладипинат и дифеноксиэтиладипинат (153 и 144°C, соответственно). Это заметно выше, чем значение  (132°C) для известного промышленного фталатного пластификатора - ди-2-этилгексилфталата. Одновременно следует отметить и низкое для указанных адипинатов значение параметра Δm180 (0,8%), характеризующего устойчивость продуктов при температурах переработки пластифицированного полимера. Другие изученные адипинаты имеют более низкие значения параметра  (100-121°C), что связано, по-видимому, с присутствием в их составе летучих примесей или выделением продуктов разложения.

Таким образом, децилбутоксиэтиладипинат и дифеноксиэтиладипинат, проявляющие более высокую термическую стабильность по сравнению с другими исследованными адипинатами, могут быть рекомендованы для дальнейших испытаний в составе ПВХ-композиций в качестве пластифицирующих добавок.