Синтез фосфорсодержащих полимеризационноспособных соединений

Буравов Б.А., Аль-Хамзави А., Бочкарёв Е.С., Тужиков О.О.

Сотрудник - преподаватель

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E–mail: byravov@ya.ru

С развитием научно-технического прогресса возрастают требования к новым материалам, в том числе полимерным, которые не всегда обеспечивают должный уровень свойств.  При этом с появлением новых подходов к проектированию деталей из полимерных композиционных материалов,  расширяются возможности по замене традиционных металлических изделий композиционными [1]. Например, внутренняя обшивка салона самолета представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из полимерного наполнителя, обшитого с двух сторон препрегом. Препреги представляют собой волокнистые материалы, пропитанные эпоксидной смолой [2]. Однако, возникает проблема пожарной безопасности таких материалов при их эксплуатации в виду горючести полимерной составляющей.

Существует несколько основных направления снижения горючести: применение наполнителей, затрудняющих возгорание материала и синтезирование новых полимеров с заданными свойствами. Снижение пожарной опасности материала за счет введения наполнителей, может негативно сказаться на его эксплуатационных свойствах. Поэтому актуальной задачей является получение новых полимеров, которые совмещали бы сразу несколько свойств, а именно пониженная горючесть и высокие физико-механические характеристики. Перспективным направлением в разработке подобных материалов является использование фосфорсодержащих полимеризационноспособных соединений, содержащих в структуре спейсер (вставку) разного строения и молекулярной массы.

Цель работы: синтез фосфорсодержащих олигомеров на основе эпоксидных смол. Исследовались свойства, как исходных олигомеров, так и отвержденных полимерных материалов на основе полученных объектов исследования. Структуры полученных соединений были описаны ИК- и ЯМР-спектроскопией, а наличие двойных концевых связей (С=С) было подтверждено анализом бромного числа. На основе синтезированных олигомеров были получены полимерные материалы в присутствии фотоинициатора под действием УФ-излучения. Изучены особенности фотоотвеждения трехфункциональных и тетрафунциональных фосфорсодержащих олигомеров с различными спейсерами в структуре [3]. Полученные образцы были подвергнуты испытаниям на статический изгиб, ударную вязкость по Изоду, температуру размягчения по Вика, горючесть, по результатам можно сделать вывод об улучшении эксплуатационных показателей и пожарной безопасности. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии установлено, что введение спейсеров приводит к уменьшению общего теплового эффекта процесса фотоотверждения по сравнению с бесспейсерным образцом. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что полученные соединения пригодны для дальнейшего использования, как в качестве индивидуальных олигомеров, так и в качестве антипирирующих добавок к различным полимерным системам.

Литература

1. Колобков А.С. Полимерные композиционные материалы для различных конструкций авиационной техники // Труды ВИАМ. 2020. №6-7 (89).

2. Neumeyer T., Bauernfeind A., Eigner V., Mueller C., Pramberger K., Altstaedt V. Novel epoxy prepreg resins for aircraft interiors based on combinations of halogen-free flame retardants // CEAS Aeronautical Journal. 2018. Vol. 9, Iss. 1, P. 235-248.

3. Буравов Б.А., Бочкарев Е.С., Аль-Хамзави А., Сидоренко Н.В., Тужиков О.О., Тужиков О.И. Исследование влияния спейсера на особенности фотоотверждения фосфорсодержащих метакрилатов различной функциональности // Известия ВолгГТУ. 2020. № 12 (247). С. 136-143.