Синтез и свойства полимерных комплексов антибиотика рифабутина на основе сополимеров акриламида с 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислотой

Вагин А.А.,1 Борисенко М.С.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), кафедра химической технологии полимеров, Санкт-Петербург, Россия

2 Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: artem.vagin.99@mail.ru

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, и около 1.4 миллионов человек умирают от этой болезни [1]. В настоящее время, терапия туберкулеза осложняется приобретением лекарственной устойчивости бактериальных возбудителей – штаммов M. tuberculosis – к применяемым в современной клинической практике антибиотикам.   Первостепенной задачей представляется либо разработка новых лекарств, либо модификация уже имеющихся, снижающая резистентность M. tuberculosis к используемым препаратам. Одним из наиболее перспективных для модификации антибиотиков является рифабутин, применяющийся в качестве резервного противотуберкулезного препарата. Его существенным недостатком можно считать практически полную нерастворимость в воде, затрудняющую введение препарата в живой организм. Соответственно, требуется разработка водорастворимых форм рифабутина, что может быть достигнуто путем образования комплексов оного с водорастворимыми полимерами-носителями анионной природы.

В качестве полимера-носителя предложено использовать сополимер акриламида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты (АА–2-ААМПСК), поскольку сополимеры АА показали высокую эффективность как носители биологически активных веществ различной природы [2]. Сополимеры АА–2-ААМПСК синтезировали путем гетерофазной сополимеризации в этиловом и изопропиловом спиртах, взятых в соотношении 1:1, в качестве инициатора использовался азоизобутиронитрил (АИБН) в количестве 4.5 мас% при соотношении мономеров АА:2-ААМПСК = 7:3. Полимерные комплексы рифабутина получали в гетерогенных условиях при добавлении к водному раствору сополимера АА–2-ААМПСК нерастворимого в воде рифабутина. Взвесь перемешивали два часа при комнатной температуре и фильтровали через бумажный фильтр.

В результате были получены полимерные комплексы рифабутина с выходом 50.4 – 67.2%, содержащие от 17.7 до 25.4% связанного антибиотика, проявляющие высокий уровень противотуберкулёзной активности. Значения минимальной подавляющей концентрации полученных комплексов оказались выше, чем у рифампицина и гидрохлорида рифабутина.

Литература

1. www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis (Всемирная организация здравоохранения)

2. Панарин Е.Ф., Лавров Н.А., Соловский М.В., Шальнова Л.И. Полимеры-носители биологически активных веществ / СПб.: Профессия. 2014.