Бромированный наноалмаз как платформа для закрепления изониазида

Сурмилло А.С., Мингалев П.Г., Лисичкин Г.В.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Воробьевы горы д. 1, стр. 3, Москва, Россия

E-mail: artem.surmillo@mail.ru

В настоящее время углеродные наноматериалы привлекают большое внимание исследователей. Одним из таких материалов является детонационный наноалмаз (ДНА), получаемый при детонации взрывчатых веществ с отрицательным кислородным балансом в неокислительной среде. Будучи нетоксичным, ДНА отличается своей превосходной биосовместимостью. Поверхность ДНА обладает относительно большой площадью (260 м2/г) и богатым функциональным покровом, что делает актуальным направленное химическое модифицирование поверхности с целью получения биологически активных агентов. При этом размер частиц ДНА позволяет им проникать сквозь мембрану клетки, что предоставляет возможным применение ДНА в качестве носителя для создания лекарственных форм пролонгированного действия [1].

В ходе работы были приготовлены образцы галогенированного ДНА и исследована их реакционная способность по отношению к N-нуклеофилам на примере реакций с противотуберкулезным препаратом изониазидом и 2,4-динитрофенилгидразином. Методами РФЭС (Рис. 1), ИК-спектроскопии (Рис. 2) и элементного анализа было показано, что бромированная поверхность ДНА может быть легко получена из гидрированной путем обработки молекулярным бромом при нагревании и освещении видимым светом. Методами ИК-спектроскопии (Рис. 2) и элементного анализа было обнаружено, что 2,4-динитрофенилгидразин и изониазид прививаются по бромированной поверхности ДНА. Установлено, что химическая активность бромированной поверхности выше таковой для хлорированного ДНА. Полученный в работе конъюгат ДНА с изониазидом потенциально может быть использован как средство для лечения туберкулеза.

Литература

1. Karpukhin A.V., Avkhacheva N.V., Yakovlev R.Y., Kulakova I.I., Yashin V.A., Lisichkin G.V., Safronova V.G. Effect of detonation nanodiamonds on phagocyte activity // Cell Biol. Int. 2011. V. 35.  P. 727.

# Text boxes

Рис. 2. ИК-спектры модифицированных образцов ДНА.

Рис. 1. Фотоэлектронный спектр Br 3d образца бромированного ДНА.