Повышение эффективности электрофлотационного извлечения группы тяжелых металлов из концентрированных солевых растворов в присутствии Al(III) и Fe(III) в качестве коагулянтов

Малькова Ю.О.,1 Бродский В.А.1

Ведущий инженер

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет «Технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов», Москва, Россия

E–mail: jui77_77@mail.ru

Известно, что введение коагулянтов может повысить эффективность электрофлотационного извлечения малорастворимых соединений тяжелых металлов из водных растворов [1, 2]. В проведенных исследованиях изучено влияние коагулянтов на эффективность электрофлотационного извлечения (α) малорастворимых соединений металлов из концентрированных растворов электролитов. Исследования проводились на примере систем: Fe(III)-Ni(II)-Cu(II)-Pb(II)-Zn(II) и Al(III)-Ni(II)-Cu(II)-Pb(II)-Zn(II), где соотношение металлов 1:1. На основании данных о растворимости были определены оптимальные значения рН для каждой системы. Для системы, содержащей ионы Al(III) рНопт – 8, содержащей ионы Fe(III) – 10. В качестве электролита использовалась смесь Na2SO4 и NaCl, в соотношении 1:1. Суммарная концентрация солей (∑Сэл-ов) в модельных растворах составляла 100 г/л. Полученные данные представлены на рис. 1.

| а | б |
| --- | --- |
| Рисунок 1 – Кинетические зависимости степени извлечения (α%) малорастворимых соединений тяжелых металлов в составе многокомпонентных систем (∑СMe = 100 мг/л) в присутствии коагулянтов : а – Fe(III); б – Al(III), ∑Сэл-ов = 100 г/л, Na2SO4 : NaCl = 1:1 |

Показано, что в присутствии соединений Fe(III) в качестве коагулянта степень извлечения (α) по всем компонентам достигает 97-98 %. Высокая флотационная этой системы обусловлена крупным размером дисперсной фазы (54 мкм). Электрокинетический потенциал дисперсной фазы в присутствии соединений Fe(III) составляет -6 мВ. При этом в системе, содержащей соединения Al(III), размер частиц не превышает 16 мкм, значение заряда частиц более отрицательное – 11 мВ.

Литература

1. Малькова Ю.О., Бродский В.А., Колесников В.А. Повышение эффективности электрофлотационного извлечения ионов Pb(II) из водных растворов в присутствии ионов Аl(III) и Fe(III) в качестве коагулянтов // Вестник Московского университета, Серия 2: Химия. 2020. Т.61, №2. С.166-173.

2. N. D. Tzoupanos, A. I. Zouboulis. Coagulation–flocculation processes in water/wastewater treatment: the application of new generation of chemical reagents. 6th IASME/WSEAS international conference on heat transfer, thermal engineering and environment (HTE'08) p. 309-317.