Химическое восстановление меди аскорбиновой кислотой в присутствии различных добавок

Амелина Н.С.

Выпускник (магистр)

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

E-mail: amelina-natasha@mail.ru

Исследования процессов получения наночастиц металлов в присутствии углеродных наноматериалов, актуальны и представляют научный и практический интерес [1]. При химическом восстановлении меди в присутствии углеродных нанотрубок (УНТ), возможно получение материала, выгодно сочетающего в себе свойства металлических и углеродных наночастиц [2]. Успехи в получении и использовании наночастиц меди в значительной мере зависят от возможностей синтеза стабильных наночастиц заданной морфологии и размера. Одним из перспективных методов получения высокостабильных наночастиц меди является  восстановление ионов меди из водного раствора аскорбиновой кислотой в присутствии стабилизатора желатозы. Данный метод безопасен для окружающей среды и не требует сложного аппаратурного оформления [3].

В работе наночастицы меди получали восстановлением  ионов меди аскорбиновой кислотой и аскорбатом натрия. Исследовали влияние на процесс восстановления добавок различных комплексообразователей (тартрат калия-натрия, ЭДТА, сульфаниловая кислота, сульфосалициловая кислота), желатозы, а также УНТ.

При восстановлении меди в отсутствии стабилизатора желатозы образуются суспензии медных частиц с размерами от 1 до 5 мкм. Частицы быстро агрегируют и выпадают в осадок. Показано, что добавление калия-натрия виннокислого увеличивает скорость процесса восстановления в 3 раза, при этом образуются крупные (~1,5 мкм) сферические частицы меди. Этилендиаминтетрауксусная кислота практически полностью останавливает реакцию восстановления, и образования металлической меди не происходит. Введение в систему таких комплексообразователей, как салициловая или сульфосалициловая кислота, не оказывает существенного влияния на скорость процесса.

Оптимальные условия для получения медных гидрозолей следующие: концентрация CuSO4 0,05 М; аскорбиновой кислоты 0,15 М; желатозы 30 г/л. Температура процесса 70°C, время 15 минут. Повышение температуры и концентрации компонентов раствора не оказывают существенного влияния на скорость процесса и морфологию образующихся частиц меди. При добавлении в раствор УНТ, происходит распределение частиц меди размерами 100-200 нм среди углеродных нанотрубок.

Литература

- Караваева, Н.М. Свойства и высокая реакционная способность металл/углеродных нанокомпозитов / Н.М. Караваева, Ю.В. Першин, В.И. Кодолов // Вестник технологического университета. – 2017. – Т. 20, № 19. – С. 54–56.

- Кетов, В.М. Исследование влияния углеродных нанотрубок на структуру и свойства спеченных композитов с металлической матрицей / В.М. Кетов, Е.И. Демченко, А.А. Внуков // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2010. Т.9, № 3. – С. 153–157.

- Мурашева, К.С. Синтез и исследование концентрированных гидрозолей наночастиц меди, полученных с использованием слабых восстановителей / К.С. Мурашева, К.Ю. Кочмарев, С.А. Воробьев и др. // Журнал общей химии. – 2015. – Т. 85, № 8. – С. 1233-1240.