Синтез термически стабильных адсорбентов на основе цеолита LSX

Жирнова Е.Д.

Студент, 5 курс специалитета

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: zed61198@gmail.com

Цеолиты часто называют «минералами XXI века» за их уникальные каталитические, адсорбционные и ионообменные свойства. Они используются во многих промышленных процессах, в том числе происходящих при высоких температурах. Термообработка может приводить к значительной аморфизации кристаллических решеток цеолитов, сопровождающейся резким снижением значений удельной поверхности и суммарного объема пор, как следствие приводит к пагубному воздействию на их адсорбционные свойства. В настоящее время в литературе отсутствует достаточно информации о поведении цеолита LSX различного дисперсного состава при термической обработке.  Поэтому, цель работы, заключалась в сравнении термической стабильности низкомодульных цеолитов LSX различной дисперсности.

Эксперименты проводили на цеолитах, полученных по методике, описанной в [1]. Исследования вели с помощью методов дифференциального термического анализа, рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Дериватографический анализ образцов проводили на дериватографе Q-1500D со скоростью подъема температуры 100С/мин, в интервале температур от 25 до 10000С. Для оценки термической стабильности цеолит LSX подвергали термообработке при 550, 650 и 750оС в изотермическом режиме в атмосфере воздуха в течение 4 часов.  Запись дифрактограмм проводили на дифрактометре Ultima IV “Rigaku” в монохроматизированном CuKα излучении в области углов от 3 до 50 по 2θ с шагом 0.5 град/мин и временем накопления в каждой точке 20 с. Рентгенофазовый анализ проводили сопоставлением полученных дифрактограмм с базой данных pdf 2 (Rigaku).  Морфологию и размер кристаллов образцов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии на электронном микроскопе JEOL JSM-6490LV. Съемку изображений вели в режиме регистрации вторичных электронов при ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии 10 мм.

Результаты исследований позволили расширить существующие представления о термической стабильности цеолитов LSX, необходимые для разработки более высококачественных адсорбентов. Было установлено, что синтезированные крупнодисперсные образцы цеолита LSX термически стабильны при термообработках от 550 до 750ºС.

Рисунок 1. СЭМ при увеличении в 8000 раз (а) и РФА(б) термически стабильного цеолита NaKLSX после термообработки при 750ºС.

Литература

- I.N.Pavlova, O. S. Travkina, G. F. Garieva //The Influence of Hydrogel Aging Conditions on the Crystal Size and Morphology of LSX Zeolite in the NaK-Form// Petroleum Chemistry, 2020, Vol. 60, No. 8, pp. 903–908.

# Text boxes

а

2θ0

б