Влияние микроволнового излучения на точку нулевого заряда поверхности монтмориллонитовой глины

Лакиенко А.Ю.

Студент, 5 курс специалитета

Оренбургский государственный университет,

химико – биологический факультет, Оренбург, Россия

E–mail: nastasia-10.98@mail.ru

В настоящее время в качестве перспективных прототипов создания новых продуктов с высокими ионообменными и сорбционными свойствами могут выступать природные глинистые минералы, представленные слоистыми алюмосиликатами [1]. Слоистые структуры типа 2:1, к которым относится монтмориллонит (ММ), несут электрические заряды двух типов: заряд, возникающий при адсорбции или десорбции протона на поверхностных гидроксильных группах (зависит от рН), и структурный отрицательный заряд, образующийся в результате изоморфных замещений в структуре глины [2].

Важной электрохимической характеристикой поверхности монтмориллонитовой глины в той или иной среде является точка нулевого заряда (ТНЗ), которая определяется как значение рН, при котором общий чистый заряд поверхности частицы равен 0 [3].

Однако исследований, связанных с изучением возможностей модифицирования частиц глинистых порошков под действием микроволнового излучения и влияния результатов этой модификации на точку нулевого заряда (ТНЗ) глины,  недостаточно. В связи с выше изложенным в настоящей работе была поставлена цель: исследовать рН нулевого заряда (рН0) поверхности монтмориллонитовой глины различных фракций при СВЧ – воздействии.

Для определения ТНЗ природного монтмориллонита Оренбургского месторождения был использован метод весового титрования. Навески двух фракций (d1≤0,63 и d2 ≤0,16 мм) порошка монтмориллонитовой глины  прибавляли к раствору NaCl (I = 0.1 M) с определенным значением рН (5, 7 и 9) и измеряли величину рН. Измерения рН проводили до тех пор, пока величина рН суспензии не перестала изменяться при добавке навески глины. Навески двух фракций рассматривали в трех вариациях: без внешнего воздействия и после микроволнового облучения (частота 2.45 ГГц, мощность 700 Вт) в течение 180 и  600 с.

По результатам исследования точка нулевого заряда без СВЧ воздействия крупной фракции – 6,33; для мелкой  – 6,26. Под воздействием СВЧ поля в течение 3-х минут для  d1– 6,16; для d2 – 6,11. Под воздействием СВЧ поля 10 минут соответственно: для d1–6,06; для d2 – 6,00.

Точка нулевого заряда монтмориллонитовой глины лежит в интервале 6,33 – 6,00 в зависимости от размера фракции и температурного воздействия.

Можно сделать вывод, что чем больше время воздействия СВЧ поля  и чем меньше размер фракции, тем больше  смещение  положения точки нулевого заряда в более кислую область.

Литература

1. Везенцев А.И. Монтмориллонитовые глины как потенциальный сорбент патогенных веществ и микроорганизмов / А. И. Везенцев, М. А.Трубицын // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2012. – Т. 12, Вып. 6. – С. 998–1004.

2. Арипов Э.А., Агзамходжаев А.А. Активные центры монтмориллонита и хемосорбция. – Ташкент, 1983. – 164 с.

3. Соколова Т.А., Трофимов С.Я. Сорбционные свойства почв. Адсорбция. Катионный обмен. – Тула: Гриф и К, 2009. – 172 с.