Синтез и свойства люминесцентных композитных наночастиц

Подколодная Ю.А., Кокорина А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E–mail: podkolodnaya00@mail.ru

Люминесцентные углеродные наноструктуры (УНС) – это новое поколение оптических наноматериалов, содержащих преимущественно атомы углерода, а также гетероатомы, например, кислород, серу, азот и другие. Они привлекают интерес многих исследователей благодаря яркой люминесценции, функционализированной поверхности, низкой токсичности, фотостабильности, а также большому разнообразию исходных реагентов и способов синтеза. Все описанные выше свойства обеспечивают применение УНС в химическом анализе, биовизуализации, наномедицине, фотокатализе [1].

Несмотря на широкое многообразие синтетических подходов к получению УНС, в большинстве случаев исследователи получают люминесцентный продукт, представляющий собой смесь наноструктур, различных по размеру и свойствам [2]. Эта проблема может быть нивелирована благодаря использованию матрицы. В качестве матрицы оптимальными являются наночастицы диоксида кремния – это оптически прозрачные материалы, поверхность которых может быть модифицирована различными функциональными группами, необходимыми для связывания с УНС с образованием стабильной люминесцентной частицы. Варьируя условия синтеза наночастиц диоксида кремния, можно контролировать размер, добиться низкой дисперсности, а также модификации поверхности различными группами [3].

В данной работе мы сообщаем о простом гидротермальном подходе для синтеза люминесцентных композитных наночастиц. Для этого методом обратной микроэмульсии были получены наночастицы диоксида кремния, содержащие поверхностные аминогруппы, которые в последствии гидротермально обрабатывали с лимонной кислотой (0,01 М) при температуре 180 0С в течение 3 часов. Были исследованы коллоидные и оптические свойства полученных люминесцентных наноматериалов с использованием спектроскопических методов, динамического рассеяния света, а также гель-электрофореза. Установлено, что полученные люминесцентные композитные наночастицы обладают максимальной люминесценцией в области 450 нм с квантовым выходом 53±4 %, их размер составляет 102±1 нм с индексом полидисперсности 0,15±0,02, дзета-потенциал превышает ǀ30ǀ мВ, что характеризует коллоидную стабильности наночастиц.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (проект № ФСРР-2020-0002).

Литература

1. Sun X., Lei Y. Fluorescent carbon dots and their sensing applications //TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2017, Т. 89. p. 163-180.

2. Kokorina A. A. et al. Luminescent carbon nanoparticles separation and purification //Advances in colloid and interface science.  2019, Т. 274. p. 102043.

3. Jeelani P. G. et al. Multifaceted application of silica nanoparticles. A review //Silicon.  2020, Т. 12, №. 6. р. 1337-1354.