Изучение фазового поведения индивидуальных н-алканов, нефтей и нефтяных парафинов оптическим методом

Кособреева А.А., Иванова Д.Д.

Студентка, 4 курс бакалавриата

Российский  химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E–mail: akosobreeva@yandex.ru

В работе представлены результаты исследования фазового поведения некоторых индивидуальных н-алканов, нефтей и нефтяных парафинов выполненные оптическим методом. В основе используемого оптического метода лежит измерение температурной зависимости интенсивности рассеянного света на водной дисперсии исследуемого вещества. При этом характерный размер дисперсной фазы, фазовое поведение которой исследуется, порядка 100 нм. Устойчивая водная дисперсия для такого рода исследований была приготовлена при помощи ультразвукового диспергирования небольшого количества исследуемого вещества в воде. Ранее данный оптический метод был успешно применен для определения температур фазовых переходов (плавление, кристаллизация, ротаторные фазы) серии нормальных алканов от C18H38 до C42H86 [1-3].

В данной работе для полученных с помощью оптического метода результатов о температурах фазовых переходов нефтей и нефтяных парафинов проведено сравнение с результатами, полученными для этих образцов методом дифференциально-сканирующей калориметрии. Показано хорошее совпадение результатов, полученных двумя экспериментальными методами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-35-80007.

Литература

1. Ivanova D.D., Kuryakov V.N., Sedenkov P.N., Tkachenko A.N. Determination of phase transition temperatures (melting, crystallization, rotator phases) of n-alkanes by the optical method // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020.

2. Ivanova D.D., Kuryakov V.N. Crystallization Behavior of Pure n-Alkane (n-Nonadecane) in a form of Nanoemulsion [Electronic resource] // International Journal of Nanoscience.  2019.  DOI: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219581X19400325.

3. Ivanov E., Gushchin P., Kuryakov V., Novikov A., De Sanctis Lucentini P.G., Semenov A., Stoporev A., Varfolomeev M., Zaripova Y. Comparison of micro-DSC and light scattering methods for studying the phase behavior of n-alkane in the oil-in-water dispersion [Electronic resource] // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-020-10001-9.