Методика определения значения вязкости жидкости по диаметру растекающейся капли

Воронова Н.О.

Студент, 2 курс магистратуры

Марийский государственный университет / институт цифровых технологий, физико-математический факультет, Йошкар-Ола, Россия

E-mail: nadezhdav997@gmail.com

В технологии производства металлокерамичкеских корпусов интегральных микросхем существует операция металлизации для создания токопроводящих дорожек. Металлизация производится по средством нанесения на поверхность керамики вольфрамовой металлизационной пасты через сетчатый трафарет. Качество металлизации определяется многими факторами, одним из которых является вязкость металлизационной пасты. Используемые в технологии металлизационные пасты имеют вязкость 2000 Пуаз и более. Контролировать вязкость такой пасты достаточно сложная задача, поскольку серийно выпускаемые вискозиметры не позволяют работать со сверхвязкими неньютоновскими жидкостями.

В работе мы представляем разработанную нами конструкцию прибора для измерения вязкости сверхвязких неньютоновских жидкостей и результаты измерения вязкости металлизационной пасты.

Принцип действия нашего прибора основан на явление растекания вязкой жидкости по горизонтальной поверхности под действием приложенной сверху стационарной нагрузки. Измеряемой величиной является диаметр растекшейся капли. В эксперименте снималась зависимость диаметра капли от времени растекания.

Задача о течение вязкой жидкости под нагрузкой рассматривается в гидродинамике [1]. Для разработанного нами прибора мы получили зависимость радиуса растекающегося капли от времени [2]:

.

Результаты измерения диаметра растекающейся капли металлизационой пасты от времени, построенные в координатах  показывают, что экспериментальные точки достаточно хорошо ложатся на прямую линию, что подтверждает достоверность полученного нами выражения. Эксперименты с пастами разной вязкости показывают, что изменяется наклон зависимости

Таким образом, предложенная нами методика позволяет получить численные значения вязкости металлизационной пасты, достаточные для контроля пригодности пасты к дальнейшей металлизации по значению ее вязкости.

Литература

1 . Малкин А.Я., Чахлых А.Е. Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения. –М.: Химия, 1979. – 304 с.

2. Ермолаев Е.В., Воронова Н.О. Метод определения численного значения динамической вязкости по диаметру растекания капли исследуемого вещества. / Е.В.Ермолаев, Н.О.Воронова // Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования». – Самара, 2020. –№63, ч.1. – С.75-80.