Влияние метода введения церия на структуру и каталитическую активность систем Ce/ZSM-5 и Co/Ce/ZSM-5

Иванин И.А.

Аспирант, 3 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ivanin.post@gmail.com

Диоксид церия CeO2, допированный добавками различных переходных металлов, является главным компонентом перспективных катализаторов для селективного окисления CO в присутствии водорода (CO-PROX) с целью получения водорода высокой степени очистки. Цеолитный носитель не только способствует высокой дисперсности активной фазы, но и может выступать в качестве матрицы, способствующей формированию новых типов активных центров, отличных от оксида [1]. С этой точки зрения, катализаторы на основе церий-модифицированных цеолитов представляют интерес для использования в селективном окислении CO. Целью настоящей работы является установление зависимости каталитической активности цеолитов Ce/ZSM-5 и Co/Ce/ZSM-5 в селективном окислении CO от способа введения церия.

В качестве объекта исследования была выбрана серия образцов кобальт- и церий-модифицированных цеолитов Ce/ZSM-5 и Co/Ce/ZSM-5, различающихся силикатным модулем исходного цеолита (SiO2/Al2O3 = 80, 55, 30), методом введения церия (пропитка, ионный обмен), содержанием металлов, а также растворителем (вода и этанол), использованным в процессе пропитки. По данным ПЭМ, на поверхности цеолита образуются частицы CeO2 размером порядка нескольких нанометров. Интересно, что их распределение по размерам зависит от растворителя, использованного в процессе пропитки: по сравнению с водным раствором (рис.1, а), этанол способствует образованию более мелких и однородных частиц (рис.1, б). Эта закономерность наблюдается как для монометаллических, так и для биметаллических Ce-содержащих систем.

Рис. 1. Микрофотографии ПЭМ образцов Ce/ZSM-5, содержащих 4% Ce (масс.) полученных пропиткой раствором нитрата церия (III): а – в воде, б – в этаноле

Такая более высокая дисперсность церия приводит к образованию большего числа активных центров (а в биметаллических системах – совместных активных центров с участием кобальта), благодаря чему катализаторы, приготовленные с использованием этанольного раствора, превосходят свои аналоги, полученные из раствора нитрата церия в воде.

Литература

1. Shilina M.I., Udalova O.V., Krotova I.N., Ivanin I.A., Boichenko A.N. Oxidation of Carbon Monoxide on Co-Ce‐Modified ZSM‐5 Zeolites: Impact of Mixed Oxo‐Species // ChemCatChem. 2020, V.12, № 9, p. 2556-2568

Работа выполнена при поддержке Программы развития МГУ