Изучение стабильности PtCu/С катализаторов с различной структурой носителя.

Могучих Е.А.1, Пальчиков А.С.1

Аспирант, 3 года обучения

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону,

Россия

E–mail: liza.moguchix@mail.ru

Повышение стабильности платиносодеражащих электрокатализаторов для низкотемпературных топливных элементов является одной из важнейших задач современных исследований. Наночастицы (НЧ) Pt наносятся на углеродные материалы с большой площадью поверхности имеют высокие электрохимические и мощностные характеристики. Однако эти НЧ могут агломерироваться или отделяться от углеродных носителей при длительной работе [1]. Гетероатомное легирование углеродных материалов и легирование платины менее благородными металлами благоприятно влияет не только на начальные электрохимические характеристики, но и на коррозионно-морфологическую стабильность. В данном исследовании мы изучили влияние совместили оба метода модификации электрокатализаторов

В данной работе были исследованы PtCu/C-N (S1), PtCu/C (S2), полученные на углеродных носителях Ketjenblack и Ketjenblack-N. Все катализаторы имеют массовую долю платины около 20% (табл. 1). Все катализаторы были получены жидкофазным методом синтеза, в качестве восстановителя использовали боргидрид. Материалы показывают высокие значения начальной электрохимически активной площади поверхности (ЭХАП0) (табл. 1). Стабильность материалов изучали методом многократного циклирования в диапазоне потенциалов 0.6 – 1.0В на протяжении 30000 циклов в инертной атмосфере [1].

Таблица 1. Структурные и электрохимические характеристики исследуемых катализаторов.

| Исследуемые материалы | Sпов.(С), м2/г | Ꙍ(Pt), % | Dcp, нм | ЭХАП0, м2/г(Pt) | ЭХАП30000, м2/г(Pt) | Деградация, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hispec 3000 | 220 | 20 | 2.4 | 80 | 61 | 24 |
| S1 | 225 | 19 | 3.0 | 50 | 40 | 20 |
| S2 | 1400 | 19 | 3.0 | 40 | 20 | 50 |

Материла S2 показывает наибольшую деградацию по завершению стресс-тестирования (табл. 1). Углеродный носитель, который использовался при приготовлении данного катализатора, имеет высокую пористость. При проведении теста на коррозионную устойчивость при потенциалах до 1.0В в большей степени протекаю процессы, связанные с агломерацией НЧ или их отрывом от поверхности носителя. При высокой пористости носителя, в результате движения НЧ по поверхности, возможно их попадание в поры. Это ведет к тому, что доступ электролита к поверхности металла ограничен и протекание электрохимических процессов на таких НЧ невозможен. Наличие азота в структуре углерода повышает адгезию платиносодержащих наночастиц, что уменьшает их склонность к агрегации. Внедрение азота уменьшило площадь носителя (табл. 1), что так же повышает долю эффективных НЧ. В ближайшее время планируем провести ускоренные тесты на стабильность в режиме “support” для более подробного исследования функциональных характеристик материалов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 20-79-10211

Литература

- Jung W.S., Lee W.H., Oh H.S., Popov B.N., Highly Stable Ordered Intermetallic PtCo Alloy Catalyst Supported on Graphitized Carbon Containing Co@CN for Oxygen Reduction Reaction// J. Mater. Chem. A, 2020.