Влияние способа нанесения соединений железа на поверхность гидролизного лигнина на эффективность углекислотной конверсии полученных материалов

Бельдова Д.А., Медведев А.А.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dashabelk@yandex.ru

Чрезвычайно важной с точки зрения экологии проблемой является использование различных невостребованных углеродных материалов, таких как нефтяные остатки, бытовые углеродсодержащие отходы и т.д. Одним из таких невостребованных материалов является гидролизный лигнин – побочный продукт деревообрабатывающей промышленности. Один из возможных вариантов эффективного использования гидролизного лигнина является взаимодействие с СО2 при повышенной температуре с образованием СО, который можно использовать как энергоноситель или препродукт для промышленного органического синтеза. Взаимодействие гидролизного лигнина с СО2 является эндотермической реакцией, протекающей со значительной конверсией при температуре порядка 1000 оС. Использование каталитазоторов, нанесенных на поверхность углеродных материалов приводит к заметному уменьшению температуры процесса [1,2], а значит и большей применимости данной технологии.

Ранее было показано, что нанесение на поверхность гидролизного лигнина соединений триады железа позволяет снизить температуру процесса [3]. Целью данной работы является отработка данной технологии, а именно разработка оптимального метода нанесения соединений железа на поверхность гидролизного лигнина. Тривиальным методом нанесения каталитически активных соединений является пропитка водным раствором соли выбранного металла по влагоемкости. В данной работе варьировался растворитель, а также анион соли с последующими физико-химическими исследованиями поверхности полученного материала и последующая углекислотная конверсия для определения оптимального метода нанесения.

Для нанесения на поверхность гидролизного лигнина были выбраны следующие растворители: вода (по влагоемкости), вода (избыток относительно влагоемкости), изопропанол, ацетон, этанол. Были также рассмотрены следующие соли железа: Fe(NO3)3, FeSO4, [Fe(CO(NH2)2)6](NO3)3. После пропитки образцы просушивались в течение 24 часов при температуре 100 оС. Массовая доля металла в полученные материалах составила 5 масс. %. Материалы были исследованы методом СЭМ-РСМА. Наибольшей однородностью распределения железа по поверхности обладает образец с методом нанесения из водного раствора нитрата железа (III) с избытком воды относительно влагоемкости гидролизного лигнина (рис 1).

Приготовленный материалы были исследованы в реакции углекислотной конверсии в диапазоне температур 200-800 оС и атмосферном давлении. Наибольшую конверсию СО2 при 800 оС показал образец с пропиткой водным раствором нитрата железа (III) с избытком воды относительно влагоемкости (рис. 2). Все методы пропитки показывают положительный прирост конверсии углекислого газа.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 20-33-90323).

Литература

1. HuangX., ZhangF., Maohong F., WangY. // Sustainable Catalytic Processes,Elsevier,2015, томномер PP. 179-199.

2. Tarasov, A. L., Kostyukhin, E. M., & Kustov, L. M. (2018). Gasification of metal-containing coals and carbons via their reaction with carbon dioxide // Mendeleev Communications, 28(5), 530–532.

3. Медведев А.А., Кустов А.Л и др.// Способ получения монооксида углерода из лигнина гидролизного под действием CO2. Патент России № RU 2 741 006, 2021.

Рисунок 1. Результаты картирования (СЭМ-РСМА) образца гидролизного лигнина, пропитанного водным раствором нитрата железа (III) с избытком воды относительно влагоемкости в. а) углерод Ка; б) сера Ka; в) железо Ка; г) общий вид поверхности образца.

Рисунок 2. Результаты каталитических исследований приготовленных различными методами образцов гидролизного лигнина в реакции углекислотной конверсии при температуре 800оС и атмосферном давлении.