Азотсодержащие каталитические системы для тандемных реакций на основе гидроформилирования

Карасаева М.М., Ненашева М.В., Горбунов Д.Н.

Студентка 6-го курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: moldir.karasayeva@gmail.com

В настоящее время спирты (пропиловый, н- и изобутиловый, а также высшие алифатические) получают в двухстадийных процессах, осуществляя сперва гидроформилирование олефинов до альдегидов, а затем гидрирование альдегидов до спиртов на отдельной установке. Объемы выпуска спиртов и альдегидов, широко востребованных в качестве растворителей, реагентов для органического синтеза и основ для создания ПАВ, по технологиям оксо-синтеза достигают 11 млн. тонн в год [1]. В то же время, ввиду высокой реакционной способности интермедиатов – альдегидов – высокую актуальность имеют вопросы создания тандемных реакций на основе гидроформилирования. В реакциях такого типа альдегиды могут быть превращены в соединения более сложного строения (например, спирты или амины) в едином реакторе и при единой загрузке реагентов, тем самым упрощая технологический процесс и капитальные затраты на его создание. Тандемные реакции гидроформилирования-гидрирования и гидроаминометилирования олефинов представляют собой перспективные способы промышленного получения спиртов и аминов [2,3]. Для осуществления указанных превращений требуется применение каталитических систем, активных как в гидроформилировании, так и в реакциях с участием водорода – т.е. в гидрировании альдегидов до спиртов и восстановлении енаминов до аминов (рис. 1).

Рисунок 1. Схемы тандемных реакций гидроформилирования-гидрирования (а) и гидроаминометилирования (б)

Данная работа посвящена поиску универсальных каталитических систем на основе соединений родия с азотсодержащими лигандами для тандемных реакций гидроформилирования-гидрирования и гидроаминометилирования. На первом этапе исследований проводился скрининг гомогенных каталитических систем, содержащих Rh(acac)(CO)2 в качестве каталитического прекурсора, и модифицирующие добавки – алкил- и ариламины различного строения (всего 14 выбранных соединений). В качестве модельного непредельного субстрата использовали октен-1; испытания проводили при давлении синтез-газа (СО:Н2 = 1:2), равном 4.5 МПа и температурах 90-110℃, мольных соотношениях N:Rh = 10:1 и 100:1. Установлено, что наибольшей гидрирующей способностью по отношению к альдегидам и енаминам обладают каталитические системы, включающие третичные алкиламины.

На основании этого, во второй части работ был предложен синтез новых макромолекулярных лигандов, сочетающих наличие функциональной группы (RNR’2) и свойства, позволяющие проводить отделение каталитического комплекса от продуктов реакции различными способами (высаживание антирастворителем, мембранная нанофильтрация или экстракция в полярную фазу). В настоящее время осуществляется синтез макромолекулярных лигандов L-1 и L-2 путем модификации полиэтиленгликоля с молекулярной массой 3000 г/моль, их строение приведено на рис. 2.

Рисунок 2. Строение макромолекулярных лигандов L-1 и L-2

В дальнейшем планируется провести исследование каталитических характеристик систем на основе данных макролигандов в реакциях гидроформилирования-гидрирования и гидроаминометилирования, а также оценить возможность отделения и многократного использования этих каталитических систем.

«Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 20-79-00143)

Литература

1. Börner A., Franke R. Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in Organic Synthesis, vol. 2, John Wiley & Sons, 2016.

2. Kalck P., Urrutigoïty M. Tandem Hydroaminomethylation Reaction to Synthesize Amines from Alkenes // Chemical Reviews. 2018. № 118 (7). p. 3833-3861.

3. Torres G., Frauenlob R., Franke R., Börner A. Production of alcohols via hydroformylation // Catalysis Science & Technology. 2015. №5. p. 34-54.