Формирование Zr-содержащих покрытий методом микродугового оксидирования

Гаджиев С.Р.,1 Клушин В.А., 1

Студент, 2 курс магистратуры

1 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М.И. Платова,

технологический факультет, Новочеркасск, Россия

E–mail: ramirgadjiev@mail.ru

Одним из современных технологических способов формирования электрохимических защитных оксидных покрытий, является метод микродугового оксидирования (МДО). Особенность процесса в том, что есть возможность включения в состав покрытия веществ на основе компонентов электролитов [1,2], что позволяет использовать МДО-покрытия в различных областях, в том числе в катализе.

Методом МДО из стандартного силикатно-щелочного электролита, содержащего ацетат циркония были сформированы оксидно-керамические покрытия.

Оксидно-керамические покрытия (ОКП) формировали на пористом алюминии (размер пор 0,2 и 0,5мм) в гальваностатическом анодно-катодном (А-К) режиме с прерыванием разряда под действием асимметричного импульсного тока при средней суммарной плотности тока 5,5 А/дм2 в течение 30 минут, роль катода выполняла ванна из нержавеющей стали с рубашкой водяного охлаждения. Полученные ОКП имели толщину ~20 мкм с содержанием в поверхности Zr в количестве 0,4-0,8 % вес. (рис 1.).

Полученные покрытия могут быть использованы, как каталитические слои в реакциях изомеризации алканов, а также как носители для катализаторов в высокоэкзотермических процессах синтеза углеводородов (синтез Фишера-Тропша (СФТ) [3].

Ранее МДО-покрытия исследовали, как носители для катализаторов СФТ, показали высокую производительность (16,7 кг/(м3кат⋅ч) чем для промышленного образца 
(9,3 кг/(м3кат⋅ч) и градиент температур по слою катализатора 0 оС/см. Образцы с размерами пор 0,2 мм катализировали процессы образования углеводородов бензиновой фракции С5+, а образец с порами 0,5 мм был селективен по отношению к УВ С19+.

(а)                                                                                             (б)

Рисунок 1 – а) Элементный состав участка поверхности

б) СЭМ – изображение участка поверхности

Литература

1. Shtefan V.V., Smirnova A. Yu., Synthesis of Ce-, Zr-, and Cu- Containing Oxide Coatings

on Titanium Using Microarc Oxidation // Russian Journal of Electrochemistry, 2015, Vol. 51, No. 12, pp. 1168–1175.

2. Паненко И.Н. Получение многофункциональных композиционных покрытий методом микродугового оксидирования // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 2017. С. 1-275.

3. Merino D., Sanz O. etc/ Effect of catalyst layer macroporosity in high-thermal-conductivity monolithic Fischer-Tropsch catalysts // Fuel. 210. 2017.P.49-57.