Структура и каталитические свойства Fe-Cr/C катализаторов восстановления СО2

Ким О.А.1,2, Коклин А.Е.1, Покусаева Я.А.1, Богдан Т.В.1,2, Чернавский П.А. 1,2, Богдан В.И.1,2

Студент, 4 курс специалитета

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

E-mail: ssana0102@gmail.com

Одним из наиболее распространенных способов сокращения количества диоксида углерода в атмосфере является его улавливание и переработка в другие химически важные вещества (Carbon Capture, utilization and storage, CCUS) [1]. Гидрирование углекислого газа на различных железосодержащих катализаторах ведет к образованию смеси углеводородов, метанола и монооксида углерода [2]. Целью данной работы являлось проведение каталитического гидрирования СО2 на Fe-нанесенных на углеродный носитель Сибунит катализаторах и изучение их структуры.

В процессе работы был приготовлен ряд различных FeK- и FeCr-содержащих катализаторов на синтетическом углеродном носителе Сибунит. Гидрирование CO2 изучали в диапазоне температур 200-400 °С при давлении 80-85 атм и соотношении CO2:H2= 1:1, объемная скорость подачи реагентов составляла 4800 ч-1 (при н.у.)

Таблица 1. Конверсия CO2 и селективности образования продуктов на FeCr и FeK катализаторах при 400 °С и 80-85 атм

| Катализатор | Конверсия CO2, % | Селективность, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | СО | СxHy |
| 5Fe1Cr/C | 23 | 98 | 2a |
| 5Fe5Cr/C | 22 | 98 | 2a |
| 5Fe0.25Cr/C | 20 | 89 | 11a |
| 20Fe1Cr/C | 19 | 72 | 28 a |
| 5Fe0.25K/C | 19 | 73 | 27b |
| 20Fe1K/Cc | 23 | 51 | 49 b |

a CH4 и следовые количества С2-С4, b углеводороды C1-C12, c данные получены при 350 °С

Строение катализаторов было изучено при помощи просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения и магнитометрического анализа. На поверхности катализаторов присутствуют фазы чистого металла, различных оксидов и карбидов железа. Было найдено, что железный катализатор, промотированный калием, обладает большей активностью в реакции гидрирования и характеризуется образованием тяжелых углеводородов. Это объясняется наличием карбидов железа на поверхности, что было подтверждено данными физико-химического анализа.

Литература:

1. Aulice Scibioh, Viswanathan B., Carbon Dioxide to Chemicals and Fuels // Elsevier, Amsterdam, 2018.

2. Pokusaeva Y.A., Koklin A.E., Lunin V.V., Bogdan V.I., CO2 hydrogenation on Fe-based catalysts doped with potassium in gas phase and under supercritical conditions // Mendeleev Communications. Elsevier BV, Netherlands, 2019, № 4(29), p. 382-384.