Регулирование физико-химических свойств галлуазитных нанотрубок с помощью кислотной обработки

Боев С.С., Рубцова М.А., Глотов А.П.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail:boev.s@gubkin.ru

Галлуазитные нанотрубки (ГНТ) – это неорганический алюмосиликатный минерал с молекулярной формулой Al2Si2O5(OH)4·nH2O (n = 0, 2), образованный скрученными пластами каолина. Длина трубок составляет 0,5-2,0 мкм, внутренний диаметр – 10-30 нм, внешний – 50-100 нм. Внешняя (Si-O-Si) и внутренняя (Al-OH) поверхности галлуазита разноименно заряжены и поэтому проявляют разные химические свойства, которые позволяют осуществлять селективную модификацию нанотрубок [1].

Существуют различные стратегии модификации ГНТ для придания необходимых физико-химических свойств системам на их основе. Стратегии могут основываться на закреплении функциональных групп на поверхности галлуазита, либо на изменении морфологии трубок [2]. Применение того или иного способа зависит от направления дальнейшего использования ГНТ. Например, с помощью кислотной или щелочной обработки галлуазита можно избирательно удалять алюминий или кремний с его поверхности, что в результате позволяет контролировать силу кислотных центров, внутренний и внешний диаметры и площадь активной поверхности нанотрубок.

В данной работе было изучено влияние сернокислотной обработки на физико-химические характеристики галлуазита в зависимости от продолжительности обработки и концентрации модифицирующего агента. Исходный и модифицированные образцы ГНТ были охарактеризованы методами рентгенофлуоресцентной спектрометрии, просвечивающей электронной микроскопии, низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, термопрограммированной десорбции аммиака (табл. 1).

Таблица 1 – Физико-химические характеристики образцов галлуазита

| Образец | Время травления, ч | Концентрация кислоты, моль/л | Модуль Si/Al | Количествово адсорбированного аммиака, ммоль/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Галлуазит | - | - | 0,87 | 0,57 |
| H-1 | 6 | 2 | 1,11 | 1,14 |
| H-2 | 15 |  | 2,02 | 2,23 |
| H-3 | 18 |  | 2,88 | 2,15 |
| H-4 | 24 |  | 4,08 | 1,53 |
| H-5 | 15 | 5 | 11,51 | 1,29 |
| H-6 |  | 3 | 1,72 | 3,01 |
| H-7 |  | 2,5 | 3,28 | 1,96 |

Обработка серной кислотой создает свободные участки во внутреннем пространстве ГНТ, которые впоследствии могут быть заполнены наночастицами активных металлов. Возможность управления физико-химическими свойствами природных нанотрубок в дальнейшем будет использоваться для синтеза бифункциональных катализаторов гидрооблагораживания бионефти. Кроме того, модифицированный галлуазит потенциально является прекурсором цеолитных материалов за счет возможности его гидротермальной перекристаллизации и контролирования модуля Si/Al с помощью кислотных агентов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (грант 19-19-00711).

Литература

1. Glotov A., Vinokurov V. et al. // Nanomaterials from Clay Minerals. 2019. P. 203-256.

2. Maithri T. et al. // Advances in Colloid and Interface Science. 2018. Vol. 261. P. 82-101.