Каталитические свойства биметаллических частиц золото-медь в реакции дейтеро-водородного обмена

Леонова М.В., Пшеницын М.Б., Кудинова Е.С., Боева О.А.

Студент, 5 курс специалитета

Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. Менделеева

Москва, Россия

E–mail: olga_boeva@mail.ru

Гетерогенные каталитические системы на основе биметаллов обладают уникальными каталитическими характеристиками по сравнению с их монометаллическими аналогами [1]. Объектами исследования данной работы являются наночастицы (НЧ) меди, золота и бинарных наносистем Aun-Cum (75:25, 50:50, 25:75), нанесённые на носитель γ-Al2O3. НЧ имеют близкие размеры 6-11 нм. Исследуемые наночастицы и их биметаллические соединения получены методом пропитки носителя растворами солей металлов с последующим разложением и восстановлением в токе водорода. Каталитическая активность НЧ изучена в реакции дейтеро-водородного обмена при температуре кипения жидкого азота (77 К) [2]. Результаты исследований представлены на рис.1 в виде зависимости логарифма удельной каталитической активности (Куд) от природы и соотношения металлов в наночастице.

Рисунок 1. Куд образцов в реакции дейтеро-водородного обмена при 77 К.

Из результатов исследований можно сделать следующие выводы:

1.	Моночастицы меди не проявляют каталитическую активность в дейтеро-водородном обмене при 77 К, а моночастицы золота обладают низким значением активности.

2.	Биметаллические наночастицы Aun-Cum обладают бóльшей каталитической активностью по сравнению с монометаллическими системами.

Наблюдается эффект синергизма в биметаллической системе. Результаты свидетельствуют о наличии электронного взаимодействия между компонентами бинарной Au-Cu системы (лигандный эффект).

3.	Зависимость каталитической активности биметаллических катализаторов зависит от соотношения Au : Cu.  Каталитическая активность в реакции дейтеро-водородного обмена увеличивается в ряду Au-Cu 25:75 < Au-Cu 75:25 ≤ Au-Cu 50:50. Существует оптимальное соотношение металлов в системе, которое обеспечивает максимальную каталитическую активность и позволяет повысить эффективность использования прекурсора золота.

Литература

1. Сергеев Г. Б. Нанохимия // Москва. 2007. 333 с.

2. Boeva O. A., Ershov, B. G., Zhavoronkova, K. N., Odintsov, A. A., Solovov, R. D., Abkhalimov, E. V., & Evdokimenko, N. D. Catalytic properties of gold nanoparticles in H2-D2 exchange and ortho-para hydrogen conversion // Doklady Physical Chemistry. – Pleiades Publishing, 2015. – V. 463. – №. 2. – P. 165-167.