Термопрограммируемое восстановление системы NiO-MgO: влияние  pH на стадии золь-гель синтеза

Веселов Г.Б.,1,2 Карнаухов Т.М.,1,2 Ведягин А.А.2

Студент, 4 курс специалитета

1 Новосибирский национальный государственный исследовательский университет,

Новосибирск, Россия

2 Институт катализа СО РАН,

Новосибирск, Россия

E–mail:g.veselov@g.nsu.ru

Одним из современных методов приготовления нанесенных систем является золь-гель метод. Используя золь-гель, процесс удаётся в широких пределах контролируемо изменять химический состав, текстуру, свойства синтезируемых продуктов. Метод технологически прост в проведении: большинство стадий может быть реализовано в одном реакционном сосуде. Получаемые продукты, как правило, обладают высокими показателями удельной поверхности и объёма пор, хорошо формуются в гранулы различных размера и формы. Золь-гель метод позволяет получать легко кристаллизующиеся гидроксиды, такие как MgO, с высокими текстурными характеристиками.

В наших предыдущих работах золь-гель метод был использован для синтеза ряда систем на основе оксида магния: CoOx-MgO, NiO-MgO, Fe2O3-MgO, CuO-MgO, VOx-MgO [1–4]. Приготовленные оксидные системы были исследованы комплексом физико-химических методов и показали свою перспективность для ряда адсорбционных и каталитических приложений. Образцы были исследованы в температурно-программируемом восстановлении водородом. Показана высокая стабильность систем в циклических экспериментах восстановления-окисления.

Это позволяет рассматривать данные системы в качестве переносчиков кислорода в технологии химических циклов. Суть данной технологии заключается в использовании переносчиков кислорода, чаще всего оксидов переходных металлов, которые отдают кислород субстрату в ходе реакции, а затем регенерируются кислородом воздуха в параллельном реакторе. В рамках данной технологии могут быть реализованы многие промышленные окислительные процессы, включая глубокое и парциальное окисление, риформинг, дегидрирование и другие. Известно, что оксиды переходных металлов подвержены спеканию при высоких температурах. В нашем случае, использование инертной матрицы оксида магния позволяет избежать протекания этого процесса.

Одним из важных параметров золь-гель синтеза является pH. Известно, что pH среды оказывает значительное влияние на скорости процессов гидролиза и конденсации, а соотношение скоростей этих процессов, в свою очередь, определяет текстурные характеристики продуктов. Обычно скорость гидролиза максимальна в области высоких и низких pH, а в области нейтральных значений она минимальна. Для скорости конденсации обычно наблюдаются более сложные зависимости.

Таким образом, в данной работе была поставлена цель: изучить влияние pH среды на стадии гидролиза на свойства продуктов получаемых золь-гель методом на примере системы NiO-MgO. В ходе работы был синтезирован ряд образцов с различными значениями pH раствора на стадии формирования золя. Все образцы были исследованы методом низкотемпературной адсорбции азота и протестированы в девяти циклах температурно-программируемого восстановления-окисления. Показано, что, начиная со второго цикла восстановления-окисления система начинает работать в стабильном режиме, поглощая водород в заданном температурном интервале.

Литература

1.	Vedyagin A.A. et al. Sol–gel synthesis and characterization of two-component systems based on MgO // J. Sol-Gel Sci. Technol. Springer New York LLC, 2017. Vol. 82, № 2. P. 611–619.

2.	Karnaukhov T.M. et al. Study on reduction behavior of two-component Fe–Mg–O oxide system prepared via a sol-gel technique // Int. J. Hydrogen Energy. Elsevier Ltd, 2017. Vol. 42, № 52. P. 30543–30549.

3.	Karnaukhov T.M. et al. Sol–gel synthesis and characterization of the binary Ni–Mg–O oxide system // J. Sol-Gel Sci. Technol. Springer New York LLC, 2019. Vol. 92, № 1. P. 208–214.

4.	Vedyagin A.A. et al. Synthesis of binary Co–Mg–O oxide system and study of its behavior in reduction/oxidation cycling // Int. J. Hydrogen Energy. Elsevier Ltd, 2019. P. 20690–20699.