Количественная оценка постсинтетически встроенных атомов Ti в цеолитах со структурой MFI по данным ИК- и ЯМР-спектроскопии

Енбаев З.С., Касьянов И.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: zakhar.enbaev@chemistry.msu.ru

Каталитические процессы с участием титансиликалитов обычно протекают в мягких условиях, демонстрируя высокую селективность по целевым продуктам, что снижает затраты на обработку побочных продуктов. Превращение происходит на структурных Ti-центрах, ввиду чего возникает интерес в количественной оценке встроенных в каркас цеолита атомов титана в ходе синтеза или постсинтетического модифицирования. Так как используемые в промышленности кристаллы TS-1 [1] имеют малый размер –  эффективный диаметр около 1 мкм и меньше, то появляется необходимость в получении крупноразмерных титансиликалитов для детального изучения встраивания атомов Ti в структуру.

На сегодняшний день в литературе отсутствуют методики синтеза крупных кристаллов TS-1, поэтому было решено сначала получить крупнокристаллические цеолиты типа MFI, а затем проводить встраивание атомов Ti в их каркас [1, 2]. Чтобы оценить влияние дефектности структуры кристалла на встраиваемость титана, были синтезированы образцы, содержащие алюминий, и силикалит-1. Для анализа морфологии, текстуры, структуры и элементного состава всех полученных материалов были использованы СЭМ, низкотемпературная адсорбция азота, порошковая рентгеновская дифракция и рентгенофлуоресцентный анализ (РФлА) соответственно. Качественный и количественный анализ встроенных в структуру атомов Ti проводили с помощью ИК-спектроскопии адсорбированного дейтерированного ацетонитрила (CD3CN) и каталитического окисления модельного триалкилфосфина в соответствующий оксид на Ti-центрах по данным спектроскопии 31P ВМУ ЯМР. Влияние атомов алюминия в структуре исходного образца на встраивание титана изучали по корреляции количества последнего с количеством «силанольных гнёзд» по данным РФлА и спектроскопии 1H ВМУ ЯМР.

В результате работы получены серии образцов с мольным отношением Si/Ti в диапазоне от 4 до 200 и эффективным размером кристаллов от 6 до 35 мкм. По данным порошковой рентгеновской дифракции аморфной и примесной фаз не обнаружено, различий в текстурных характеристиках между синтезированными и модифицированными материалами не наблюдали. Впервые проведена количественная оценка тетраэдрически-координированного титана на основе данных ИК-спектроскопии адсорбированного CD3CN (полоса 2300 см-1) и показано существенное различие в его содержании в образцах в зависимости от использованного источника Ti. Для алюминийсодержащих образцов, при модифицировании которых использовался тетрабутилортотитанат, было замечено, что наличие алюминия в структуре не повлияло на встраиваемость титана.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 19-73-10160).

Литература

- A. Thangaraj, R. Kumar, S. P. Mirajkar, P. Ratnasamy. Catalytic Properties of Crystalline Titanium Silicalites 1. Synthesis and Characterization of Titanium-Rich Zeolites with MFI Structure // Journal of Сatalysis, 1991, V.130, p. 1-8

- A. Werner, P. Bludovsky, C. Selzer, U. Koch, L. Giebeler, S. Oswald, S. Kaskel. Hierarchical Ti-Beta Obtained by Simultaneous Desilication and Titanation as an Efficient Catalyst for Cyclooctene Epoxidation // ChemCatChem, 2017, V.20, P. 3860-3869