Электрохимическое получение медного катализатора в ионных жидкостях

Самойленко Д.Е, Метляева С.А., Родыгин К.С.

Лаборант-исследователь

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург Россия

E–mail: d.samoylenko@spbu.ru

Медные катализаторы широко применяются в органическом синтезе [1]. Они используются в виде солей, комплексов, металлических частиц, оксидов металла и наночастиц, а их получение практически не вызывает затруднений. Однако, если в случае солей, оксидов и металлических частиц их хранение не вызывает проблем, то в случае комплексных соединений и наноразмерных частиц могут возникнуть трудности, связанные с процессами окисления катализатора и свойственной агрегации наночастиц в кластеры, что снижает каталитическую активность полученного материала. Одно из решений проблемы хранения специфических катализаторов заключается в использовании ионных жидкостей в качестве стабилизирующего агента [2]. Помимо этого ионные жидкости представляют большой интерес благодаря другим полезным свойствам. Электропроводность, электрохимическая стойкость и ионная проводимость ионных жидкостей открывает широкий круг возможностей для различных электрохимических процессов [3].

В настоящей работе был получен медный катализатор в среде ионных жидкостей  непосредственно из медного электрода. Также были успешно протестированы его каталитические свойства в реакции циклоприсоединения алкинов к азидам (рис. 1).

Рисунок 1. A) Использование полученного катализатора в «клик»-реакции B) Исследование электрохимического получения медного катализатора в 1-этил-3-метилимидазолий ацетате.

С помощью CV(расшифровать)-исследований мы определили электрохимическое окно устойчивости исследуемых ионных жидкостей, и какие процессы протекают в ходе синтеза катализатора. А после получения самого катализатора проверили его каталитические свойства в «клик»-реакции, в результате чего были получены целевые продукты с выходом 70–98%.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-29-08020.

Отдельная благодарность выражается руководителю лаборатории кластерного катализа СПбГУ Валентину Павловичу Ананикову.

Литература

1. Yuan Y., Zhu H., Zhao D., Zhang L. Ligand-Free Copper Oxide Nanoparticle-Catalyzed Sonogashira Coupling Reaction // Synthesis, 2011, № 11, pp. 1792–1798.

2. Tiago G.A.O., Matias I.A.S., Ribeiro A.P.C., Martins L.M.D.R.S. Application of Ionic Liquids in Electrochemistry—Recent Advances // Molecules, 2020, № 25, p.5812.

3. Palombi L., Bocchino C., Tonino C., Villano R., Scettri A., Cathodic C–H electro-activation in ionic liquid: An improved electrochemical method for the conjugate addition of 1,3-dicarbonyl compounds // Catalysis Communications, 2008, № 10,  pp. 321–324.