Синтез и кристаллическая структура гетерометаллических координационных соединений на основе пропионатов меди и металлов s- и 4f-блоков

Кендин М.П.,1 Никифоров А.В.,1 Цымбаренко Д.М.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: mr.kendin@mail.ru

В настоящее время в литературе большое внимание уделяется координационным соединениям переходных металлов, в частности, карбоксилатам, которые находят широкое применение в качестве функциональных материалов (каталитических, люминесцентных, магнитных и т.д.) В качестве объектов исследования настоящей работы были выбраны гетерометаллические соединения на основе пропионатов меди и металлов s- и 4f-блоков. Целью работы является установление зависимости состава и структуры гетерометаллических координационных соединений на основе вышеуказанных систем от природы s- или 4f-катиона.

В рамках работы были синтезированы гетерометаллические соединения общего состава MxCuyPropz·nH2O·mHProp (M – K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, La, Ce–Nd, Sm–Eu). Химический и фазовый состав полученных веществ был охарактеризован совокупностью методов ТГА, ИК-спектроскопии, ИСП-МС и РФА.

Для монокристаллов [HKCu2Prop6], [RbCu3(H2O)1+х(HProp)yProp7] и [Ba(H2O)3Cu3Prop8] методом РСА были расшифрованы кристаллические структуры. Так, кристаллическая структура [HKCu2Prop6] построена из фрагментов [K2(Prop···H···Prop)2], к которым присоединены димеры [Cu2Prop4]. Похожий структурный мотив наблюдается и для соединения [Ba(H2O)3Cu3Prop8], однако в данном случае в кристалле присутствуют фрагменты [BaCu(H2O)3Prop4], содержащие изолированные катионы меди, не связанные попарно в «китайские фонарики». Иная организация структуры наблюдается для вещества [RbCu3(H2O)1+х(HProp)yProp7]: здесь блоки [Cu2Prop4] упакованы в протяженные слои, а межслоевое пространство заполнено разупорядоченными молекулами растворителя. Наконец, для соединений [CaCu2(H2O)3Prop6]·H2O и [SrCu3(H2O)3Prop8], кристаллические структуры которых были описаны ранее, наблюдается связывание «фонариков» [Cu2Prop4] с биядерными блоками [M2(H2O)6Prop4] (M = Ca, Sr); причем в зависимости от КЧ конкретного s-катиона каждый блок может присоединять либо четыре, либо шесть «фонариков».

Для РЗЭ цериевой подгруппы (La, Ce–Nd, Sm–Eu) успешно получены две серии изотипных соединений (серия 1 – для La, Ce, Pr; серия 2 – для Nd, Sm–Eu), для каждой из которых методом ИСП-МС подтверждено совместное присутствие катионов меди и РЗЭ. В дальнейшем планируется получение данных веществ в виде монокристаллов для выполнения рентгеноструктурного анализа.

Таким образом, в рамках работы отработана методика направленного синтеза s-d и 4f-d гетерометаллических пропионатов на примере модельных систем MPropn – CuProp2 (M = K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, Ln). Показано, что путем варьирования s- или f-катиона в составе комплекса возможно получение структур с различной топологией. Помимо структурных исследований гетерометаллических 4f-d пропионатов, первоочередный интерес для дальнейших исследований является изучение магнитных свойств синтезированных соединений и их теоретическая интерпретация в соответствие с данными рентгеноструктурного анализа.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-33-70096.