Адаптация катодного материала на основе купрата празеодима для среднетемпературных ТОТЭ

Добровольский Ю.О.1, Лысков Н.В.2, Мазо Г.Н.1

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: burstvine@gmail.com

В настоящее время одним из высокоэффективных и экологически чистых источников энергии считаются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), работающие при температуре 800-1000°С. Снижение рабочей температуры до среднетемпературного интервала 500-750°С позволит уменьшить деградацию электродных материалов и повысить стабильность электрохимических характеристик таких устройств, что увеличит ресурс их работы, однако переход к новым условиям эксплуатации требует внедрения новых катодных материалов.

В данной работе в качестве перспективного катодного материала ТОТЭ рассмотрен купрат празеодима Pr2CuO4 (PCO) [1, 2]. Для сравнительного исследования электрохимических характеристик ТОТЭ с его участием были приготовлены топливные ячейки электролит-несущей конструкции состава Ni-YSZ/YSZ/катод. Толщина мембраны твердого электролита Zr0.84Y0.16O1.92 (YSZ) составляла около 500 мкм. Для повышения электрохимической производительности топливной ячейки катодный слой формировали различными способами: а) с добавлением в PCO рисового крахмала для создания пористой микроструктуры; б) при варьировании толщины катодного слоя; в) при замене однофазного PCO на композитный состав Pr2CuO4-Ce0.9Gd0.1O1.95 (PCO-GDC = 60/40 мас. %). Электродные слои наносили на мембрану электролита методом трафаретной печати. Исследование вольтамперных и мощностных характеристик единичных ячеек ТОТЭ проводили с помощью электрохимической ячейки ProboStat NORECS (Норвегия) в интервале температур 500-900°С. В качестве окислителя использовался воздух, топливом являлся увлажненный водород.

Результаты исследования характеристик полученных топливных ячеек показали, что добавление порообразователя и увеличение толщины электродного слоя улучшают их мощностные характеристики, а использование композитного состава значительно увеличивает удельную мощность (до ⁓200 мВт/см2 при 900°С). Проведенные ресурсные испытания в течение 20 часов показали стабильность электрохимических характеристик исследованных образцов. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использованных методов модификации катода для улучшения эффективности работы ТОТЭ в интервале средних температур.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-08-00454.

Литература

1. Lyskov N.V., Kaluzhskikh M.S., Leonova L.S., Mazo G.N., Istomin S.Ya., Antipov E.V. Electrochemical characterization of Pr2CuO4 cathode for IT-SOFC // Int. J. Hydrog. 2012, №23(37), p. 18357-18364.

2. Лысков Н.В., Колчина Л.М., Галин М.З., Мазо Г.Н. Оптимизация состава композитных катодных материалов на основе купрата празеодима для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов // Электрохимия. 2015, №5(51), с. 520-528.