Методы синтеза оксифторидов иттрия: YOF и Y7O6F9

Яхьяева Н.А., Хусанова Н.Б.

Студент, 4 курс бакалавриата

1Тюменский государственный университет, институт химии,

Тюмень, Россия

E – mail: 261098lucky@mail.ru

Разработка новых люминесцентных материалов, перспективных для использования в источниках света, устройствах отображения информации и других приборах остается одной из актуальных задач химиков, физиков и технологов в России и за рубежом. В настоящее время большое значение приобрели исследования по созданию оптически прозрачных материалов, которые превосходят по физико-химическим свойствам стекло и в некоторых случаях монокристаллы. К таким материалам относятся люминесцирующие композиции на основе оксидов и оксифторидов металлов, активированные ионами лантаноидов.

Целью исследования является разработка оптимальных условий синтеза оксифторидов иттрия. Были рассмотрены следующие способы получения оксифторидов иттрия: сплавления оксидов и фторидов; высокотемпературное окисление фторидов и гидротермальный метод.

Рис. 1. Результаты рентгенофазового анализа оксифторидов иттрия

Среди представленных, наиболее оптимальным методом является сплавления оксидов и фторидов, в ходе которого при температуре 600(С в течение 24 часов получается оксифторид иттрия гексагональной сингонии с параметрами э.я. a = 3.799 и c = 18.885 Å, согласующиеся с данными картотеки PDF № 71-2100. Окисление фторида иттрия, полученного методом осаждения из водного раствора Y(NO3)3 и пятикратного избытка NH4F, при 600оС в течение 24 часов, не позволило получить чистый YOF. На дифрактограммах образца присутствуют также рефлексы исходного вещества. При увеличении продолжительности отжига до 48 часов происходит полное окисление YF3 и образуется YOF кубической структуры с параметром э.я. a = 5.444 Å. Гидротермальным методом в присутствии бензойной кислоты при температуре 160(С в течение 24 часов из Y(NO3)3 (2 мл, 1 М), NH3·H2O (30 мл, 6М) и NH4F (3 мл, 2 М) был получен Y(OH)1.1F1.9 [1], который после высокотемпературного отжига при 600(С в течение 20 часов, переходит в Y7O6F9. Соединение Y7O6F9 кристаллизуется в орторомбической сингонии с параметрами э.я. a = 5.43, b = 38.59 и c = 5.53 Å, которые в пределах погрешности сопоставимы с данными картотеки PDF № 70-0867. Увеличение температуры отжига до 650(С приводит к образование смеси оксифторидов YOF и Y7O6F9.

Таким образом, при различных условиях синтеза могут быть получены оксифториды иттрия различной кристаллической структуры (Рис. 1).

Литература

1.Liu B.Q., Guo K., Wang J., et al. Mild hydrothermal synthesis and photoluminescence of needle-like Y(OH)1.1F1.9: Tb3+ // Materials letters. 2013. № 100. P.245-249.