Синтез и свойства фторидных стекол, допированных катионами эрбия

Ваймугин Л.А.1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова,

Москва, Россия

E–mail: leonvay@rambler.ru

Функциональные оптические материалы на основе фторцирконатных стекол системы ZBLAN (ZrF4-BaF2-LaF3-AlF3-NaF), активированных редкоземельными катионами, имеют значительные перспективы применения в лазерной технике, в частности, в качестве активных сред, люминесцирующих в инфракрасном диапазоне.

Проведен высокотемпературный синтез в атмосфере аргона ряда образцов с общей формулой: 58ZrF4-(20-x)BaF2-xBaHal2-2LaF3-3AlF3-17NaF+yErF3, где x = 0, 5, 10, 20; Hal = Cl, Br; y = 0, 0,3, 1, 4.

Полученные стекла охарактеризованы методами ДТА, ИК-спектроскопии и люминесцентной спектроскопии.

Обнаружено, что при замещении во фторцирконатном стекле фторида бария на хлорид или бромид бария происходит смещение ИК-края пропускания в длинноволновую область. Стекло с x=0, y=4 обладает ИК-краем пропускания в области 7,1мкм, в то время как стекла с x=20, Hal=Cl, y=4 и x=10, Hal=Br, y=4 - 7,7мкм и 7,9мкм соответственно.

| Рис.1. Спектры люминесценции иона Er3+ в хлор-фторцирконатных стеклах при возбуждении в области 370 нм с 4% ErF3: 1 – фторидное стекло, 2 -14,4 % BaCl2, 3 – 20% BaCl2. | Рис.2. Спектры люминесценции иона Er3+ при возбуждении в области 370 нм во фторцирконатном стекле: 1 - 0,3% ErF3, 2 – 1% ErF3, 3 - 4% ErF3. |
| --- | --- |

На основании результатов исследований сделаны следующие выводы:

- Путем модификации состава ионами хлора и брома получены устойчивые к кристаллизации хлор- и бромсодержащие стекла.

- Наибольшее смещение ИК-края пропускания в длинноволновую область характерно для образцов с x=10, Hal=Br.

- Получены спектры люминесценции ионов Er3+ во фторцирконатных и хлорсодержащих цирконатных стеклах, легированных ErF3, имеющие оптические переходы в ИК диапазоне.

- Определены зависимости интенсивности люминесценции ионов Er3+ на переходе 4I13/2→4I15/2 от концентрации ErF3 и BaCl2 во фторидных и фторид-хлоридных стеклах.