Самораспространяющийся высокотемпературный синтез калий-ванадиевых оксидных бронз

Чеклова А. А.,1 Павлова С. С.2

Студентка, 5 курс специалитета

1Югорский государственный университет, Институт нефти и газа,

Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: nastushafilatova@mail.ru

Оксидные бронзы переходных металлов находят применение в различных отраслях: машиностроение, металлургия, электротехника и электроника, химическая промышленность, медицина [1]. Классические методы синтеза данных соединений весьма сложны в техническом исполнении и энергозатратны. Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) позволяет получать продукты высокой чистоты, так как при нагревании примеси разлагаются и испаряются из продукта, что не мешает его дальнейшей идентификации. Синтезировать данным методом можно различные оксидные бронзы переходных металлов [2 – ,3,4].

Возможность протекания реакции в режиме СВС оценивали, проведя термодинамические расчеты. Так как режим СВС возможен только в реакциях с экзоэффектом и нежелательно наличие побочных продуктов, в качестве окислителей нами были выбраны некоторые соли калия. Для предполагаемого синтеза составили уравнение реакция:

V2O5 + KAn = K0.3V2O5 + An

где An – SO42-, CO32-, NO3-, NO2-, I-, OH-

Рассчитали энтальпии возможных реакций синтеза. Большинство реакций эндотермические и не могут идти в режиме СВС. Экзоэффект наблюдается при использовании KI, KNO3, однако наибольший эффект (ΔH = – 45.26) с использованием иодида калия. Для проведения синтеза порошки исходных веществ растирали, формировали таблетку, инициацию реакции осуществляли с помощью газовой горелки. Внешний вид продуктов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид продукта синтеза с использованием KI.

Идентификацию продуктов синтеза проводили методом РФА на дифрактометре ДРОН-5. Установлено, что основной фазой являются нестехиометрические оксиды ванадия, а также оксидная бронза K0.3V2O5.

Литература

- Алихаджиева, Б. С. Оксидно-вольфрамовые бронзы – перспективные материалы современной техники / Б. С. Алихаджиева, З. С. Хасбулатова //Известия Чеченского государственного педагогического университета. – 2017. – №. 1. – С. 72 – 74.

- Павлова, С. С Получение и исследование нанопорошков оксидных бронз переходных металлов / С. С. Павлова, М. К. Котванова, Э. Х. Ильясова // Вестник Югорского государственного университета. – 2010. – №. 4. – С. 84 – 87.

- Павлова, С. С. Физико-химические свойства нанопорошков оксидных титановых борнз / С. С. Павлова, М. К. Котванова, И. А. Сологубова // Мир современной науки. – 2018. – №. 6. – С. 15 – 21.

- Павлова, С. С. Механохимическая активация и СВ-технология получения нанопорошков сложных оксидов переходных металлов / С. С. Павлова, М. К. Котванова, И. А. Сологубова // Вестник Югорского государственного университета. – 2015. – №. 2. – С. 153 – 155.