Механизм загрузки лейцина в UiO-66 и UiO-66-NH2

Бурачевская О.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: oburachevskaya@sfedu.ru

Металл-органические координационные полимеры (МОКП) это пористые материалы с модульной структурой, имеющие большую удельную площадь поверхности [1]. МОКП можно представить как комбинацию двух компонентов, образующих трёхмерную кристаллическую структуру, - неорганических кластеров и органических молекул (линкеров) [2]. Различные комбинации этих двух компонентов позволяют получать многочисленные структуры с определёнными физическими и химическими свойствами, размерами и формой пор. МОКП применяют в таких сферах как катализ, хранение и разделение газа, утилизация отходов и др.

В настоящее время актуальной сферой применения МОКП является адресная доставка лекарств [3,4]. Для этой области применения критически важны нано-размер частиц и их химическая стабильность. МОКП UiO-66 и UiO-66-NH2 полностью соответствуют этим критериям и могут рассматриваться как перспективные контейнеры для доставки лекарств.

В настоящей работе представлена методика синтеза UiO-66 и UiO-66-NH2, позволяющая получить однофазные пористые материалы, состоящие из наночастиц (30-65 нм). Высокие значения ζ-потенциалом (более 40 мВ) в водной суспензии указывают на формирование стабильных коллоидных растворов. Чтобы изучить процесс загрузки лекарственного средства, в качестве модельной молекулы был использован D,L-лейцин. Используя совместные данные термогравиметрического анализа и калориметрии, инфракрасной спектроскопии и адсорбции азота, мы обнаружили, что CH3-группы молекул лейцина ответственны за связывание с матрицей MOКП. Мы предложили образование связей между CH3-группами и бензольными кольцами линкеров посредством CH-π-взаимодействия.

Работа поддержана Российским научным фондом (Проект № 19-73-10069).

Литература

1. Butova, V.V., et al., Metal-organic frameworks: structure, properties, methods of synthesis and characterization // Russian Chemical Reviews, 2016, №85(3), p. 280.

2. Tranchemontagne, D.J., et al., Secondary building units, nets and bonding in the chemistry of metal-organic frameworks // Chem. Soc. Rev., 2009, №38(5), p. 1257-1283.

3. Della Rocca, J., D.M. Liu, and W.B. Lin, Nanoscale Metal-Organic Frameworks for Biomedical Imaging and Drug Delivery // Accounts of Chemical Research, 2011, №44(10), p. 957-968.

4. Pandey, A., et al., Heterogeneous surface architectured metal-organic frameworks for cancer therapy, imaging, and biosensing: A state-of-the-art review // Coordination Chemistry Reviews, 2020, 409.