Синтез иодоантимоната (III) п-фенилендиаммония

Чадин А.А., Шестимерова Т.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: artem.chadin@chemistry.msu.ru

Большой интерес для химиков и материаловедов представляют галогенметаллаты c органическими катионами (organic-inorganic hybrids) ввиду разнообразия их строения и ряда интересных физических свойств, таких как полупроводимость, люминесценция и нелинейно-оптическая активность, наиболее хорошо изучены Pb(Ⅱ) и Sn(Ⅱ) содержащие соединения, нашедшие широкое применение в перовскитной фотовольтаике [1-3].

Известно и изучено большое число галогенметаллатов, центральным атомом которых является катион Bi(Ⅲ). Напротив, аналогичные соединения с Sb(Ⅲ) изучены не так широко. Причина тому теоретическое усиление проводящих свойств при переходе от соединений сурьмы к соединениям висмута, однако, на практике были обнаружены исключения, благодаря которым исследователи продолжили поиск перспективных сурьма-содержащих материалов [4]. Отличие сурьмы от висмута заключается также в отсутствии инертной 6s2 пары, это наводит на мысль о том, что строение аналогичных соединений не обязано обладать высокой степенью схожести.

Нами был получен объёмный, однофазный образец соединения (PPDH2)2[Sb2I10]·6H2O где PPD – п-фенилендиамин, исследована его термическая устойчивость и кристаллическая структура. Соединение кристаллизуется в пространственной группе P21/n с параметрами элементарной ячейки a = 11.3676(3) Å, b = 12.8361(4) Å, c = 14.9043(5) Å, β = 112.22°. Структура соединения очень похожа на строение аналогичного комплекса висмута (PPDH2)2[Bi2I10]·6H2O. Биядерные анионы Sb2I104- чередуются с катионными фрагментами [(PPDH2)2·6H2O]4+. Атомы сурьмы сохраняют октаэдрическое окружение из атомов иода, но наличие активной неподелённой электронной пары приводит к искажению октаэдра {SbI6} (рис. 1). Соединение устойчиво на воздухе, но уже при 50℃ теряет все шесть молекул воды. Полученное вещество также исследовано методами Рамановской спектроскопии и спектроскопией диффузного отражения.

Рис. 1. Слева анион [Sb2I10]4-, справа анион [Bi2I10]4-. Длины связей указаны.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 21-53-50007 ЯФ_а.

Литература

1.Weller M.T., Dennington A.J. //Dalton Trans., 2018, 47, p. 3469.

2. Hu Y., Hui H., Lin W., Wen H., Yang D., Feng G. // Inorg. Chem., 2019, 58, p. 16346.

3. Hoefler S. F., Trimmel G., Rath T. //Monatsh. Chem., 2017, 148(5) p. 795.

4. Oswald I. W. H., Mozur E. M., Moseley I. P., Ahn H., Neilson J. R. // Inorg. Chem., 2019, 58, p. 5818.