Синтез металл-органических координационных полимеров на основе порфиринов и солей циркония (IV)

Трясцина А.С.,1 Синельщикова А.А.2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Москва, Россия

E–mail: anastasi.tryastsina@gmail.com

Среди координационных соединений в отдельный класс выделяют металл–органические каркасные полимеры (МОКП). Они построены из неорганических строительных блоков (secondary building unit, или SBU), связанных полидентантными органическими лигандами в кристаллические каркасы различной размерности. Такое строение определяет их сорбционные характеристики: высокие значения пористости (до 90% свободного объема) и величины удельной поверхности. МОКП на основе порфиринов и солей циркония (IV) обладают рекордными сорбционными характеристиками, а также высокой химической и термической устойчивостью [1]. Это предоставляет широкие возможности для их применения в разных областях, в частности, в гетерогенном катализе, при хранении и разделении газовых смесей, создании композитных материалов на их основе.

В работе рассматривались МОКП, в структуре которых в качестве лиганда выступает свободное основание тетракарбоксифенилпорфирин (TCPP) или его комплексы с переходными металлами, а в качестве SBU – оксокластеры циркония (IV). В зависимости от условий синтеза координационное окружение оксокластера меняется, соответственно, образуются различные фазы, ключевые из которых – кубическая (PCN-224) и гексагональная (PCN-222). Именно указанные каркасы обладают рекордными сорбционными характеристиками и перспективны с точки зрения создания полупроводниковых материалов [2].

Проводился синтез PCN-222(H2) и PCN-224(H2) по различным описанным в литературе методикам, а также анализ этих методик и их оптимизация. Было обнаружено, что ключевую роль в синтезе играет выбор растворителя и соотношение реагентов: для получения кубической фазы необходимо использовать диметилформамид и соотношение цирконий : порфирин = 10:1, гексагональной – диэтилформамид и соотношение цирконий : порфирин = 5:1. По выбранным методикам однофазные целевые соединения были получены с количественными выходами и охарактеризованы набором физико-химических методов (РФА, СЭМ, ТГА, ИК-спектроскопия).

В ходе синтеза циркониевых МОКП порфириновое кольцо остаётся свободным, ввиду чего для готового каркаса возможно проведение реакции комплексообразования порфирина с переходными металлами. Проверку этого свойства осуществляли на примере PCN-224(H2) и солей цинка(II), меди(II), марганца(II) и кобальта(II). Методики реакций были оптимизированы и полученные материалы анализировали набором физико-химических методов. Было подтверждено введение металлов в полость порфирина и сохранность каркаса. Далее планируется определить, как природа металла в полости порфирина влияет на физико-химические свойства материала.

Литература

1. D. Feng. Zirconium-metalloporphyrin PCN-222: Mesoporous metal-organic frameworks with ultrahigh stability as biomimetic catalysts // Angew. Chemie - Int. Ed. 2012, vol. 51, №41, p. 10307–10310.

2. S. M. Pratik. Engineering Electrical Conductivity in Stable Zirconium-Based PCN-222 MOFs with Permanent Mesoporosity // Chem. Mater. 2020, vol. 32, №14, p. 6137–6149.4. Cadwallader, M.T. Migration and Residential Mobility: Macro and Micro Approaches. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. 1992.