Контролируемая ковалентная модификация поверхности Mo132 кремнийорганическими молекулами.

Денкиаев А.Д., Гржегоржевский К.В.

Студент, 3 курс бакалавриата

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

E–mail: andrejdenikaev@gmail.com

Гигантские полиоксометаллаты (ПОМ) представляют собой перспективную неорганическую платформу для создания гибридных материалов, в том числе, гетерогенных катализаторов для задача тонкого органического синтеза. Нами впервые контролируемо проведена ковалентная модификация ПОМ Кеплерата Мо132 молекулами 3-аминопропилтриметоксисилана (АПТМС). Такая модификация, принципиальная возможность которой была показана нами ранее [1], позволяет терминировать поверхность ПОМ аминогруппами, пригодными для реализации стратегии постфункционализации, в рамках которой возможно создание прочных конъюгатов ПОМ с органическими молекулами различной природы (фотосенсибилизаторы, гидрофобные фрагменты, хиральные индукторы и др.).

Нами установлено, что степень модификации ПОМ может быть настроена посредством контроля стехиометрического состава смеси Мо132:АПТМС, степени протонированности Кеплерата и наличия органических катионов (тетраэтиламмоний бромида - TEAB). Отдельно стоит отметить важность обмена аквалигандов на метокси-группы при добавлении метанола, который необходим для полного протекания процесса модификации. Полученные образцы ПОМ-АПТМС были охарактеризованы методами ИК и КР-спектроскопии, РФЭС, элементного анализа (Mo, Si – таб. 1) и сканирующей электронной микроскопии. Согласно комплексному анализу данных были определены реакционные центры на поверхности Мо132, которые ответственны за взаимодействие с АПТМС – это димолибденовые мостики {Mo2}.

Рисунок 1. Предполагаемая структура димолибденовых мостиков после модификации и результаты РФЭС.

Таблица 1. Влияение соотношения реагентов на соотношение APTMS на 1 кластер

Разработанная методика модификации позволяет использовать нанокластерный ПОМ Мо132 как универсальную неорганическую платформу для декорирования гибридных материалов с широким спектром целевых свойств, в частности материалы, функциональные характеристики которых сопряжены с протеканием процессов фотоиндуцированного переноса заряда.

Литература

1. Grzhegorzhevskii K. V et al. Prerequisites and prospects for the development of novel systems based on the Keplerate type polyoxomolybdates for the controlled release of drugs and fluorescent molecules // Russ. Chem. Bull. 2020. Vol. 69, № 4. P. 804–814.