Уточнение кристаллической структуры Rb{V[BP2O8(OH)]} и топологические особенности смешанных каркасов в структурах соединений с общей формулой A+{M3+[BP2O8(OH)]}

Миронова Ю.С.1, Гридин Д.М.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1 Институт тонких химический технологий им. М.В. Ломоносова (РТУ МИРЭА), Москва, Россия

2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: j.s.mironova27@gmai.com

Борофосфаты представляют обширный класс неорганических соединений [1–3], которые рассматриваются как перспективные материалы для применения в современных технологиях. Соединения с общей формулой A+{M3+[BP2O8(OH)]} объединяют триклинных и моноклинных представителей, которые существенным образом отличаются как типом борофосфатного аниона [2], так и топологией смешанного MT-каркаса.

Монокристаллы Rb{V[BP2O8(OH)]} получены гидротермальным методом в системе Rb2O–V2O–B2O3–P2O5–Z–H2O (где Z – минерализатор (Cl – 15 мас.%)) при соотношении компонент 1:1:3:3; температура 270-280°C; давление 80 атм. Параметры моноклинной элементарной ячейки: a = 9.3699(8), b = 8.3162(7), c = 9.6707(8) Å, β = 102.073(9)°, V = 736.89(11) Å3, пр. гр. P21/с. Структура расшифрована и уточнена до итогового R1 = 4.52% [1323 I > 2((I)] с учетом двойникования.

Кристаллическая структура в целом аналогична ранее изученной [4], а также другим моноклинным представителям [2]. Ее основу составляют борофосфатные цепочки, идущие вдоль [010], которые объединяются в смешанный MT-каркас с помощью VØ6-октаэдров (Ø = O2–, OH–). Отрицательный заряд компенсируется за счет катионов Rb+. Топологический анализ MT-каркасов в моноклинных представителях показал, что он состоит из трех типов тайлингов [5]: [32.42][42.82][32.4.6.84].

Основу кристаллический структур триклинных представителей семейства составляют открыто-разветвленные четырехчленные изолированные борофосфатные кольца, которые объединяются в каркас с помощью MØ6-октаэдров [2]. Топологический анализ MT-каркаса, выполненный с использованием программы ToposPro, показал, что каркас содержит только один типа тайлинга – [32.45.63.82].

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю Аксенову С.М. (ФИЦ КНЦ РАН). Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 20-77-10065.

Литература

1. Ewald B., Huang Y.-X., Knip. R. Structural chemistry of borophosphates, metalloborophosphates, and related compounds // Z. Anorg. Allg. Chem. 2007. V. 663. P. 1517–1540.

2. Yakubovich O., Steele I., Massa W., Dimitrova O. Genetic aspects of borophosphate crystal chemistry // Z. Kristallogr. 2013. B. 228. S. 509–519.

3. Li M., Verena-Mudring A. New developments in the synthesis, structure and applications of borophosphates and metalloborophosphates // Cryst. Growth Des. 2016. V. 16. P. 2441–2458.

4. Engelhardt H., Borrmann H., Kniep R. Crystal structure of rubidium vanadium(III) catena-[monohydrogenmonoborate-bis(monophosphate)], RbV[BP2O8(OH)]// Z. Kristallogr. - NCS. 2000. 215. P. 203–204.

5. Аксенов С.М., Ямнова Н.А., Боровикова Е.Ю. и др. Топологические особенности борофосфатов со смешанными каркасами: синтез, кристаллическая структура первого литиевого борофосфата алюминия Li3{Al2[BP4O16]}∙2H2O и сравнительная кристаллохимия // ЖСХ. 2020. Т. 61. С. 1856–1881.