Циклометаллированные комплексы иридия(III) с

N-бензилбензимидазолами: синтез, строение и оптические свойства

Смирнов Д.Е.,1,2 Беззубов С.И.1

Студент, 4 курс специалитета

1Лаборатория кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа

ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: danza4077@gmail.com

Циклометаллированные инертные комплексы иридия(III) могут быть рассмотрены как потенциальная замена комплексам Ru(II) в качестве фотосенсибилизатора в солнечных элементах. На данный момент, основными проблемами внедрения этих комплексов является недостаточное светопоглощение в видимой области спектра и высокие окислительно-восстановительные потенциалы.

Ранее в нашей лаборатории были исследованы комплексы, содержащие в качестве циклометаллированных (С^N) лигандов 2-арил-1-фенилбензимидазолы. При этом модификации подвергался только циклометаллированный фрагмент бензимидазола. Заменяя C^N лиганды на 2-арил-1-бензилбензимидазолы, появляется возможность варьировать заместители как в бензимидазольном, так и в циклометаллированном фрагменте, что позволяет расширить уже существующие гипотезы о влиянии заместителей на свойства комплексов. В качестве якорного (N^N) лиганда был выбран 4,4′-дикарбокси-2,2′-бипиридин, который оказался наиболее оптимальным для рутениевых аналогов

Практическая часть выполнялась в 4 этапа. Сначала в 2 стадии были синтезированы и охарактеризованы ЯМР-спектроскопией С^N лиганды. После этого, из хлорида иридия(III) были получены димерные нейтральные комплексы [Ir(L)2Cl]2 из которых были получены ЦМК иридия [Ir(L)2(N^N)]+

Полученные комплексы были охарактеризованы 1H ЯМР, масс-спектроскопией высокого разрешения, ЦВА, ЭСП, люминесцентной спектроскопией. Для большинства комплексов были получены монокристаллы, изученные при помощи рентгеноструктурного анализа.

Рис. 1. Комплексы, исследуемые в работе.