Влияние метода синтеза на структуру и гранулометрический состав в системе CaO-GeO2-P2O5

Ветохин В.Г., Муханова Е.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: slava_vetokhin@mail.ru

Согласно литературным данным, в системе CaO-GeO2-P2O5 можно выделить 5 соединений, которые представлены на рис.1.

Рисунок 1. Соединения в системе CaO-GeO2-P2O5.

Данная система изучена исключительно высокотемпературными методами. Так из работы [1] известно, что CaGeP2O8 обнаруживает структурное сходство с явапаиитом, а CaGe4P6O24 с NASICONом.  Из работы [2] известные структурные данные о соединениях системы Ca3(PO4)2-Ca2GeO4, так Ca5GeP2O12 обнаруживает сходство с силикокарнотитом, Ca7Ge2P2O16 с витлокитом, а Ca11GeP6O28 с гидроксиапатитом.

Целью нашей работы стало более глубокое изучение фазовых взаимоотношений в данной системе. В качестве технологий синтеза нами был выбран классический твердофазный, а также разработаны низкотемпературные – золь-гель и самораспространяющийся высокотемпературный (СВС) синтезы. Для изучения структур полученных образцов проведён рентгенофазовый анализ, а также уточнены параметры элементарных ячеек. Гранулометрическое распределение получено на основании рентгенограмм, с помощью программного обеспечения GSD [3].

Выяснено, что метод получения коррелирует с размером частиц, так наименьшие частицы получаются в синтезах в растворах, а именно в СВС методе, самые крупные в твердофазном синтезе. Первичные структурные данные позволяют сделать вывод о стаблизации структурного типа витлокита при медленной скорости процесса в твердофазном синтезе и о стабилизации структуры гидроксиапатита при синтезе в растворах.

Литература

1. Popa K., Wallez G., Bregiroux D., Loiseau P. MIIGe(PO4)2 (M=Ca, Sr, Ba): Crystal structure, phase transitions and thermal expansion // Journal of Solid State Chemistry. 2011. № 10(184). P. 2629–2634.

2. Ширвинская А.К., Бондарь И.А. Фазовые равновесия в системе Ca2GeO4-Ca3(PO4)2 // Неорганические Материалы. 1978. С. 2026–2032.

3. Pielaszek R. FW 1/5/4/5 M method for determination of the grain size distribution from powder diffraction line profile // J. Alloys Compd. 2004. Vol. 382, № 1–2. P. 128–132.