Синтез фторстаннатов щелочных металлов

Николаева А. В.

Студент, 1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nnik3003@bk.ru

Создание эффективных ионных проводников в настоящее время является одним из наиболее актуальных направлений в получении материалов. В частности, суперионные проводники находят широкое применение в различных электрохимических устройствах, включая твердотельные батареи, топливные элементы, датчики и электрохроматические дисплеи. Для использования в качестве таких проводников большой интерес представляют фторидные комплексы олова (II), так как они обладают исключительно высокими значениями ионной проводимости в твердом состоянии [2].

Из систем MF-SnF2-H2O (M=Na+, K+, Cs+, Rb+) можно выделить твердые фазы состава: MSnF3 и MSn2F5. Аналогичные соединения описаны в диаграммах плавкости MF-SnF2 [3].

Синтезы MSnF3 и MSn2F5 в водном растворе проводили из стехиометрических количеств SnF2 (ALDRICH), NaF (ОСЧ), CsF (ч.) в соответствии с уравнениями реакций:

MF+SnF2=MSnF3                            				MF+2SnF2=MSn2F5

Полученные из раствора путем охлаждения кристаллы промывали ледяной дистиллированной водой и высушивали на воздухе.

Порошковую рентгенографию проводили на дифрактометре Shimadzu XRD 6000 (излучение CuKα) в диапазоне углов 2θ 10-60° с шагом в 0.02°, усреднение в точке 1 с. Позиции пиков и их интенсивности нашли с помощью программы Profit [1]. Расчет межплоскостных расстояний и уточнение параметров кристаллической решетки провели с использованием программы Powder2 методом наименьших квадратов (МНК).

Полученный образец NaSn2F5 охарактеризован методом синхронного термического анализа ТГ-ДСК на установке STA 449 F1 Jupiter в инертной атмосфере (сухой азот). Измерения проводили в платиновом тигле в диапазоне температур 25-315 °С и 315-50 °С для нагревания и охлаждения соответственно, скорость изменения температуры 5°С/мин.

Установленная температура плавления для NaSn2F5 составила 286,3°С. Литературные данные по температуре плавления - 281±1°С [4].

Тепловой эффект плавления равен 44496,08 Дж/моль.

Результаты индицирования дифрактограмм приведены в таб. 1. Кристаллографические данные согласуются с карточками №20-0292 и №71-1961 порошковой базы данных PDF соответственно для CsSn2F5 и NaSn2F5.

Таб. 1. Структурные характеристики синтезированных пентафтордистаннатов

| Образец | a, Å | b, Å | c, Å | Пространственная группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CsSn2F5 | 19.1(3) | 12.4(2) | 8.4(1) | Ромбическая сингония |
| NaSn2F5 | 9.0(3) |  | 13.7(0) | P42/nbc |

Литература

1. Журов В. В., Иванов С. А. // Кристаллография. 1997. Т. 42. № 2. С. 239.

2. Подгорбунский, А., et al. Влияние фторидов элементов первой группы на ионную проводимость системы SnF2-MF. // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук 2010 №5 С.12-17.

3. Посыпайко В.И., Алексеева Е. А. Диаграммы плавкости солевых систем // Металлургия. 1977.

4. Muhler, J. C., Stookey, G. K., & Beck, C. W. Preparation and Properties of Sodium Pentafluorostannite. Journal of Dental Research, 1967, V.46. №2 P. 380–383.