Синтез и исследование ап-конверсионных нанопорошков Lu2(WO4)3, легированных ионами иттербия и тулия

Вайшля Е.И.1, Колесников И.Е.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

высшая школа физики и технологий материалов, Санкт-Петербург, Россия

2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: lena_vai@mail.ru

Неорганические ап-конверсионные наночастицы и нанопорошки сложных оксидов, легированных ионами редкоземельных элементов (РЗИ), представляют особый интерес для использования в качестве нанотермометров и биометок [1,2]. На сегодняшний день практически отсутствуют биомаркеры, позволяющие использовать инфракрасное (ИК) возбуждение, что ограничивает возможности исследования биологических процессов на субклеточном уровне и при необходимости исследования процессов в толще биотканей. Возбуждение в ближнем ИК диапазоне спектра глубоко проникает в ткани, не вызывает появление паразитной люминесценции. Большой сдвиг по длинам волн между полосами возбуждения и ап-конверсионной люминесценции и высокая фотостабильность делают возможным отслеживание одиночных частиц и длительное зондирование. К преимуществам ап-конверсионных частиц следует также отнести длительное время жизни люминесценции по сравнению с органическими молекулами, отсутствие фототоксичности.

Целью настоящего исследования являлся синтез и изучение физико-химических и функциональных свойств наноразмерных ап-конверсионных частиц вольфрамата лютеция (Lu2(WO4)3), легированных ионами иттербия (Yb3+) и тулия (Tm3+). Для получения нанопорошков использовался модифицированный метод Печини, разработанный нашей научной группой [3]. В работе изучено влияние концентрации легирования Tm3+ на структурные и люминесцентные свойства образцов. Рентгенофазовый анализ и метод комбинационного рассеяния света подтвердили образование однофазных частиц Lu2(WO4)3: Yb3+, Tm3+ без каких-либо примесей. Установлено, что ионы тулия равномерно встраиваются в структуру вольфрамата вплоть до концентрации 1%. Согласно микроснимкам с растрового электронного микроскопа, полученные образцы состоят из слабоагломерированных наночастиц со средним размером около 40-80 нм. Спектры люминесценции и возбуждения всех образцов Lu2(WO4)3: xTm3+, 10%Yb3+ содержат полосы, характерные переходам ионов Tm3+. Спектры ап-конверсии продемонстрировали интенсивную ИК линию (3H4–3H6), а также слабую синюю полосу 1G4–3H6 и две красные (1G4–3F4, 3F2,3–3F6) полосы, полученные при возбуждении с длиной волны 974 нм. Оптимальная концентрация легирования Tm3+ оказалась равной 0,3%. Также наблюдалось изменение координат цветности с увеличением количества ионов Tm3+.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (№ 19-73-00262). Авторы выражают благодарность научному руководителю группы, доценту ВШФиТМ СПбПУ Петра Великого Афанасьевой Е.В., РЦ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», «Рентгенодифракционные методы исследования» Научного парка СПбГУ.

Литература

1. Kuznetsov S.V. et al. // «Properties, design and applications of upconverting nanomaterials», Conference book 1st Conference and Spring School, May 23—27, 2016. Wroclaw. p. 94.

2. Soukka T., Rantanen T., Kuningas K. Photon upconversion in homogeneous fluorescence based bioanalytical assays //Annals of the New York Academy of Sciences. 2008.  №1130(1). p. 188-200.

3. Kolesnikov I.E. et al. Concentration series of Sm3+-doped YVO4 nanoparticles: Structural, luminescence and thermal properties // Journal of Luminescence. 2020. №219. p. 116946.