Циклометаллированные комплексы Ru(II) с 2-арилфенантроимидазолами: синтез, оптические и электрохимические свойства

Лаврова М.А., Мишуринский С.А., Головненкова Е.К., Долженко В.Д.

Аспирантка 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: maryapril05@mail.ru

Полипиридиновые комплексы рутения (II) используются в качестве фотосенсибилизаторов в ячейках Гретцеля. В солнечных элементах молекулы красителя, адсорбированные на поверхность широкозонного полупроводника, поглощают электромагнитное излучение, переходят в возбужденное состояние, что приводит 
к переносу электрона в зону проводимости полупроводника и окислению красителя. 
В структуре комплекса есть два типа лигандов: «донорные», определяющие эффективность поглощения света, и лиганд с «якорными» группами (например, 
с карбоксильными, фосфорильными или сульфоновыми группами), с помощью которого происходит ковалентное связывание с поверхностью полупроводника. Рутениевые комплексы в данный момент показывают наилучшие результаты в ячейке (эффективность достигает 14%) так как они обладают следующими достоинствами: они хорошо поглощают солнечное излучение в видимом и ближнем ИК диапазонах, имеют подходящие окислительно-восстановительные потенциалы для работы ячейки. Однако они не обладают достаточной устойчивостью, что снижает время функционирования ячейки. Введение в комплекс циклометалированного фрагмента (пятичленный цикл с ковалентной связью металл-углерод) повышает устойчивость комплексов.

Однако при циклометаллировании ухудшаются другие характеристики комплексов. Чтобы повысить коэффициенты экстинкции, в данной работе мы предлагаем увеличивать сопряженную систему «донорного» лиганда. Изменение заместителей в «донорном» лиганде позволяет направленно менять электронную структуру красителя, и, как следствие, приближать окислительно-восстановительный потенциал к требуемому для работы в ячейке.

Получена серия комплексов рутения (II) с диметиловым эфиром 4,4`-дикарбокси-2,2`-бипиридина (dmdcbpy) и 2-арилфенантроимидазолами с различными донорными и акцепторными заместителями [Ru(dmdcbpy)2L], где L = 1-фенил-2-(4-R-фенил)-фенантроимидазол (R = -H, -F, -OCH3, -NO2, -NMe2), 1-фенил-2-(3,4-R`-фенил)фенантроимидазол (R` = -F, -OCH3).

Все полученные лиганды и комплексы охарактеризованы спектрами 1Н ЯМР. Для некоторых комплексов получены монокристаллы, пригодные для рентгеноструктурного анализа. Комплексы охарактеризованы с помощью электронной спектроскопии поглощения, люминесцентной спектроскопии и циклической вольтамперометрии.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда, 
проект № 19-73-00351