Синтез и изучение сорбционных, магнитных свойств пористых металл-органических координационных полимеров

Дубских В.А.

Аспирант 2 года обучения

Института неорганической химии им. А.В.Николаева, Новосибирск, Россия

E-mail: dubskikh@niic.nsc.ru

Сочетая в себе ионы металлов и органические политопные лиганды, пористые металл-органические координационные полимеры (МОКП) обладают широким набором уникальных функциональных свойств. Недавно было показано, что использование серо-содержащих гетероциклических лигандов существенно улучшает сорбционные характеристики таких МОКП за счет индукционных диполь-дипольных взаимодействий молекулы субстрата с поляризуемым гетероатомом [1, 2]. Кроме того, богатые электронами тиофеновые лиганды должны обеспечивать лучшие обменные взаимодействия между парамагнитными центрами (ионами 3d металлов) в каркасе МОКП. В рамках настоящей работы нами были синтезированы новые одно-, двух- и трёхмерные координационные полимеры на основе Co2+ и  Ni2+, а также 2,2'-битиофен-5,5'-дикарбоновой кислоты (H2btdc) в качестве мостикового лиганда. Установлены их кристаллические структуры, фазовый и химический состав, термическая стабильность, подробно изучены магнитные и сорбционные свойства.

Полученные соединения на основе ионов кобальта (II) состоят из однотипных трёхъядерных строительных блоков {Co3(RCOO)6}, соединенных между собой с помощью органических мостиковых лигандов в трёхмерные пористые каркасные структуры. Были проведены измерения изотерм адсорбции N2, O2, CO, CO2 и CH4 при различных температурах, получены термодинамические параметры и рассчитана селективность адсорбции для бинарных газовых смесей по разным моделям, включая модель IAST. Были проведены измерения магнитной восприимчивости в диапазоне температур 1.77 – 330 К в магнитных полях до 10 kOe. Анализ этих зависимостей обнаружил корреляцию магнитных свойств со структурными особенностями изучаемых МОКП.

Рис. 1. Проекции координационных полимеров [Co3(btdc)3(2,2´-bpy)2]·4DMF (а), [Co3(btdc)3(pz)(dmf)2]·4DMF·1.5H2O (б) и [Ni(btdc)(4,4´-bpy)(H2O)2] (в).

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-13-00203).

Литература

1. Demakov P. A., Volynkin S. S., Samsonenko D. G., Fedin V. P., Dybtsev D. N. // A selenophene-incorporated metal-organic framework for enhanced CO2 uptake and adsorption selectivity // Molecules. 2020. V. 25. P. 4396.

2. Bolotov V. A., Kovalenko K. A., Samsonenko D. G., Han X., Zhang X., Smith G. L. et al. // Enhancement of CO2 uptake and selectivity in a metal-organic framework by the incorporation of thiophene functionality // Inorg. Chem. 2018. V. 57. P. 5074–5082.