Соединения в системах RE-Ru-In (RE - Pr, Nd, Sm, Gd-Tm, Lu) в области с высоким содержанием редкоземельных элементов

Седельников Д.В.

Аспирант 1 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: sedelnikov.denis.96@mail.ru

Новые интерметаллиды переменного состава RE26(RuxIn(1-x))17 (RE - Pr, Nd, Sm, Gd-Tm, Lu) и интерметаллид постоянного состава Gd6Ru2In образуются в области с высоким содержанием редкоземельного элемента тройных систем RE-Ru-In. Соединения RE26(RuxIn(1-x))17 относятся к структурному типу Sm26(CoxGa(1-x))17 [1]. Ранее соединения с таким структурным типом были получены для галлидов редкоземельных элементов с переходными металлами (T – Со, Ni, Ru) [1,2]. Рассматриваемые соединения состава RE26(RuxIn(1-x))17 являются первыми индидами, принадлежащими к структурному типу Sm26(CoxGa(1-x))17. В литературе известны галлиды, алюминиды и индиды состава RE6T2X (X – Ga, Al, In) для редкоземельных элементов (RE – Sc, Y, Nd, Sm, Gd-Tm, Lu) и переходных металлов (T – Co, Ni, Fe) со структурным типом Ho6Co2Ga [3]. В настоящей работе был получен интерметаллид Gd6Ru2In с рутением и индием в качестве переходного металла и p-металла соответственно.

Интерметаллиды RE26(RuxIn(1-x))17 и Gd6Ru2In получали сплавлением навесок чистых металлов в электродуговой печи в атмосфере аргона. Для приведения сплавов в равновесное состояние проводили отжиг в вакуумированных кварцевых ампулах в трубчатых печах при 600 °C с последующей закалкой в холодной воде. Полученные после отжига образцы исследовали методами локального рентгеноспектрального анализа на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss LEO EVO 50XVP, рентгенофазового анализа на дифрактометре STOE STADI P и рентгеноструктурного анализа по монокристаллу на дифрактометре Bruker – APEX-II CCD.

Кристаллические структуры были определены по данным порошковых рентгенограмм с последующим уточнением по методу Ритвельда. Было установлено, что соединения RE26(RuxIn(1-x))17 кристаллизуются в тетрагональной ячейке с пространственной группой P4/mbm. Соединение Gd6Ru2In кристаллизуется в ромбической ячейке с пространственной группой Immm. Для соединений Nd26(RuxIn(1-x))17 и Gd6Ru2In были получены монокристаллы и проведен монокристальный эксперимент, который подтвердил результаты рентгенофазового анализа. Кристаллические структуры обоих типов соединений имеют одинаковый структурный фрагмент: тетрагональные призмы с атомами редкоземельного элемента в вершинах, а внутри этих призм находятся атомы индия. Одинаковые структурные фрагменты отделены друг от друга рядами из тетрагональных антипризм. В соединении Gd6Ru2In между тетрагональными призмами находится две антипризмы из атомов редкоземельного элемента, а в соединениях RE26(RuxIn(1-x))17 между одинаковыми структурными фрагментами находится четыре антипризмы.

Литература

1. Ya. Yarmolyuk, Yu. Grin', O. Olesh. Crystal structure of RE26GaxCo(17-x) (RE=La, Ce, Pr, Nd, Sm) and RE26GaxNi(17-x)) (RE=Ce, Pr, Nd, Sm) compounds. // Sov. Phys. Cryst. 1980. V. 25. P. 143.

2. Мякуш О.Р., Федорчук А.А., Зелинский А.В. Кристаллическая структура R26(RuxGa(1–x))17 (R = Ce, Gd, Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm. Lu) и HoRu0.6Ga0.4. // Неорган. материалы. 1998. Т. 34. № 6. С. 688–691.

3. F. Stegemann, O. Janka Two series of rare earth metal-rich ternary aluminium transition metallides –RE6Co2Al (RE=Sc, Y, Nd, Sm, Gd–Tm, Lu) and RE6Ni2.25Al0.75 (RE=Y, Gd–Tm, Lu). // Z. Naturforsch. 2018. V. 73. I. 11. P. 927–942.