Математическое моделирование взаимодействия водорода с многокомпонентными ИМС на основе гексагональных и кубических фаз Лавеса

Прохоренков М.А.

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: mikl1995@yandex.ru

Развитие альтернативных источников энергии и, в частности, водородной энергетики предопределило повышенный интерес к веществам, способным эффективно аккумулировать и компримировать водород. На сегодняшний день к таким соединениям относятся, в первую очередь, гидриды интерметаллических соединений и сплавов.   Каждая конкретная практическая задача, связанная с использованием металлогидридов предполагает поиск и выбор таких интерметаллических композиций, водородсорбционные свойства которых удовлетворяют ее входным и выходным параметрам (давление и температура). Наиболее перспективными для использования в качестве водородсорбционных материалов являются ИМС структурных типов гексагональных и кубических фаз Лавеса.

Целью данной работы было моделирование и исследование водородсорбционных свойств многокомпонентных металлических сплавов на основе титана и циркония, пригодных для использования в металлогидридном компрессоре водорода.

В настоящей работе для расчёта свойств ранее не исследованных ИМС была применена разработанная в нашей лаборатории статистическая модель, использующая уже известные литературные данные термодинамических параметров реакций абсорбции-десорбции водорода интерметаллическими композициями различных структурных типов.

С использованием статистической модели прогноза были рассчитаны водородсорбционные свойства сплавов: Ti0.43Zr0.57(V0.08Mn0.06Fe0.62Cr0.24)1.7, Ti(V0.07Mn0.42Fe0.17Cr0.34)1.44, Ti0.88Zr0.12(Cr0.1Mn0.61Fe0.01Ni0.1Cu0.01V0.05)2.02, Zr(V0.05Ni0.56Mn0.34Co0.05)1.83, Zr(V0.12Ni0.56Mn0.27Co0.05)1.91, Zr(Co0.48Cr0.52)1.81, Zr0.6Ti0.4(Fe0.61Ni0.39)1.82. Сплавы были синтезированы и охарактеризованы методом РФА и EDX, и для них были построены изотермы абсорбции и десорбции водорода. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных данных для оценки корректности работы модели прогноза.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-58-80008.