Полупроводниковые газовые сенсоры на основе TiO2, легированные Nb (V)

и Cr (III) для детектирования газов-восстановителей во влажном воздухе

Куранов Д.Ю.

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kuranov.mitya@mail.ru

Полупроводниковые газовые сенсоры на основе SnO2, In2O3, WO3, ZnO применяются для определения газов в воздухе на уровне ПДК и ниже, они миниатюрны и удобны в работе, долговечны, однако существует проблема влияния влажности на величину сигнала, дрейфа сенсорных характеристик. Сенсоры на основе TiO2 менее изучены, так как данный материал обладает высоким удельным сопротивлением, что затрудняет работу с сенсорами на его основе, вместе с тем известно о малом влиянии влажности на величину его сенсорного отклика. Введение NbVl5+ (ri=0.64Å) – донорного заместителя на позиции TiVI4+ в его подрешетке (ri=0.605Å) может способствовать уменьшению сопротивления вследствие увеличения количества носителей заряда в TiO2, стабилизации фазы анатаза, а CrVl3+ (ri=0.615Å) – акцепторного заместителя – стабилизации фазы рутила и возможному переходу сенсора к p-типу проводимости.

Cr2O3 => 2 CrTi  /  + 4 OO  - ½ O2 + 2h+  ;  Nb2O5 => 2 NbTi · + 4 OO + ½ O2 + 2e-  (1)

Образцы получены методом распылительного пиролиза в пламени и охарактеризованы методами РФА, РФЭС, БЭТ, ТПВ-Н2, ТГ и ДТА (таблица 1).

Таблица 1. Характеристики полученных материалов

| Материал | Sуд, м2/г | TiO2 (анатаз/рутил), % | ОКР TiO2 (анатаз/рутил), нм |
| --- | --- | --- | --- |
| TiO2/Nb0% | 35.2 | 87.2 / 12.8 | 20.7 / 23.0 |
| TiO2/Nb1% | 40.8 | 89.7 / 10.3 | 20.8 / 26.0 |
| TiO2/Nb2% | 49.2 | 91.1 / 8.9 | 19.5 / 27.7 |
| TiO2/Nb4% | 65.8 | 92.3 / 7.7 | 21.3 / 26.5 |
| TiO2/Cr1% | 48.5 | 32.3 / 67.7 | 22.4 / 17.0 |
| TiO2/Cr2% | 49.9 | 1.8 / 98.8 | 18.2 / 13.9 |
| TiO2/Cr4% | 65.5 | / 99-100 | ­ / 11.0 |

С увеличением содержания Nb(V) и Cr (III) растет удельная площадь поверхности материалов; Nb(V) способствует увеличению содержания фазы анатаза, Cr (III) – рутила.

Сенсоры TiO2/Nb_1-4% демонстрируют наибольший сенсорный отклик на сероводород, ацетон и метанол (концентрация ПДК рабочей зоны), демонстрируя n-тип проводимости, а легированные Cr (III) – р-тип проводимости. Введение Nb (V) понижает удельное сопротивление и увеличивает сенсорный сигнал при отн. вл. 0 – 90 % (рис.1). Проведен сравнительный анализ сенсоров с n- и p- типом проводимости (TiO2, лег. Nb (V) и Cr (III) соответственно). Для определения стабильности сенсорного отклика на газы – восстановители проведены длительные повторяющиеся измерения при рабочих, а также при максимальной температуре (500 оС) при отн. влажности 0 – 90 %.

Рис. 1. Зависимость сенсорного сигнала от количества измерений

Проведенные испытания не показали уменьшение сенсорного отклика с течением времени, однако наблюдается разброс значений в зависимости от детектируемого газа и концентрации легирующего компонента, что предположительно может быть связано с постепенным полиморфным переходом фаз TiO2.