Цирконаты редкоземельных элементов – предшественники для получения термобарьерных покрытий

Гречишников Н.В., Никишина Е.Е.

Аспирант 1 года обучения

РТУ МИРЭА, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова

Москва, Россия

E-mail: nklgrchshnkv@yandex.ru

С развитием машиностроения, авиации и других технических отраслей, возникает потребность в использовании термобарьерных покрытий. В связи с особенностями применения к ним применяются высокие требования, главным образом, высокая температура фазового перехода.

Цирконаты редкоземельных элементов имеют широкие перспективы в производстве таких термобарьерных покрытий благодаря высоким температурам фазовых переходов, низкой теплопроводностью, высокой температуры плавления, высоким коэффициентом теплового расширения. [1]

Целью работы являлась разработка метода синтеза цирконатов редкоземельных элементов состава Ln2Zr2O7 (Ln- La, Dy, Gd, Sm) – предшественников для получения термобарьерных покрытий.

В ходе исследований получены цирконаты La2Zr2O7, Dy2Zr2O7, Sm2Zr2O7, Gd2Zr2O7 методами совместного осаждения в водной и спиртовой среде. Результаты дифференциально-термического и рентгенофазового анализов показали, что во всех случаях наблюдалось образование однофазных образцов со структурой пирохлора.

Литература

1. Kostecki M., Olszyna R.: Thermal Properties of Zirconium Oxide-Based Ceramic Targets Modified with Oxides of Rare Earth Elements // Defect and diffusion forum. 2011. V. 312. P. 676-681.