Синтез и солюбилизация окта- и гексадека-хлорзамещенных фталоцианинов лантанидов

Горбунова Е.А. 1, Степанова Д.А. 1

аспирант 3г/о

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lena.kuzmina94@gmail.com

Фталоцианины - соединения структурно родственные природным порфиринам. Основными преимуществами фталоцианинов по сравнению с порфиринами являются: высокие коэффициенты экстинкции, термическая и фотохимическая стабильности. Благодаря введению электроноакцепторных заместителей возрастает устойчивость фталоцианинов к окислению, по сравнению с алкил-, алкокси- и незамещенными аналогами.

Галоген-замещенные фталоцианины лантанидов являются перспективными фотосенсибилизаторами, так как за счёт эффекта тяжёлого атома они способны к эффективной генерации синглетного кислорода и устойчивы к фотодеградации за счёт электроноакцепторных групп. Для получения целевых комплексов использовали два подхода: темплатный синтез из тетра- и дихлор-фталонитрилов и синтез на основе лиганда. Кроме стандартной термической активации успешно использовалась активация темплатной сборки с помощью микроволнового излучения.

Для целевых комплексов проведены эксперименты по генерации активных форм кислорода (синглетного и супероксид анион-радикала), измерены спектры флуоресценции для комплексов с диамагнитным центральным ионом лютеция.

Несмотря на свои преимущества, галоген-замещенные фталоцианины не растворимы в воде или ДМСО. Решением данной проблемы стала солюбилизация за счет инкапсулирования в липосомы и мицеллы - «наноконтейнеры» для доставки биологически активных веществ на основе полилактида.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ Аспиранты № 20-33-90157 и гранта Президента РФ MK-1056.2020.3.