Гетеро-/гомогенный фотокатализ для селективного окисления алкиларенов молекулярным кислородом под действием видимого света

Лопатьева Е.Р.,1 Крылов И.Б.,2 Терентьев А.О.2

Студентка, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

химико-фармацевтический факультет, Москва, Россия

2Интстутут органической химии имени Н.Д. Зелинского,

Москва, Россия

E–mail: elena.lopatyeva@gmail.com

Гетерогенный фотокатализ и гомогенный органокатализ зачастую рассматривают как две непересекающиеся области, или даже противопоставляют друг другу. Идеей настоящей работы стало объединение этих двух дисциплин, открывающее новые возможности для проведения селективного органического синтеза с использованием энергии света видимого диапазона (Рис.1).

Рисунок 1 Использование гетеро-/гомогенного фотокатализа для мягкого селективного окисления алкиларенов.

Использование энергии света вместо высоких температур и химических окислителей в реакциях окисления алкиаренов более безопасно и экономически выгодно. Однако для активации наиболее распространенных фотокатализаторов (например, TiO2) требуется свет УФ-диапазона, в связи с чем в последнее время активно разрабатываются подходы, позволяющие использовать энергию света видимого диапазона [1]: добавление органических красителей [2,3], допирование ионами металлов или неметаллов [4]. В настоящей работе удалось достичь активности TiO2 в видимом диапазоне, используя широко распространённый и коммерчески доступный реагент – N-гидроксифталимид. Эта система обладает рядом преимуществ по сравнению с классическими полупроводниковыми фотокатализаторами, т.к. помимо фотоинициации на поверхности катализатора, в объеме происходит образование фталимид-N-оксильных радикалов (PINO), запускающих цепной радикальный процесс. Другая важная черта предложенной каталитической системы – это возможность контроля селективности образования продуктов за счет изменения соотношения компонентов. Для работы системы не требуются большие загрузки катализатора и высокие мощности излучения. Также была показана возможность рециклизации системы без заметных потерь в ее эффективности.

Система TiO2/NHPI открывает новую область смешанного гетеро-/гомогенного фотокатализа в видимой области. Объединение гетерогенного катализа с гомогенными радикальными цепными процессами может стать шагом на пути преодоления текущих ограничений селективности и масштабируемости синтезов на основе таких широко доступных полупроводниковых материалов, как TiO2.

Литература

1. S. G. Kumar, L. G. Devi, J. Phys. Chem. A 2011, 115, 13211–13241.

2. X. Lang, W. Ma, C. Chen, H. Ji, J. Zhao, Acc. Chem. Res. 2014, 47, 355–363.

3. S. Li, Z.-J. Li, H. Yu, M. R. Sytu, Y. Wang, D. Beeri, W. Zheng, B. D. Sherman, C. G. Yoo, G. Leem, ACS Energy Lett. 2020, 5, 777–784.

4. S. Gunti, A. Kumar, M. K. Ram, Int. Mater. Rev. 2018, 63, 257–282.