Синтез, свойства и применение в катализе радикальной полимеризации новых рутениевых комплексов моно- и дизамещеных карборанов

Зимина А.М.,  Дерендяева М.А.

Аспирант 2 года обучения

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

E-mail: asya669pn@gmail.com

Анализ современной научной литературы однозначно свидетельствует о том, что одной из наиболее перспективных и практически значимых областей применения координационных соединений является катализ различных процессов органического синтеза. К ним, в частности, относится полимеризация виниловых мономеров по механизму с переносом атома (Atom Transfer Radical Polymerization, ATRP). Установлено, что активность металлокомплексов в катализе контролируемой радикальной полимеризации в значительной степени зависит от лигандного окружения металла. Так, например, введение электронодонорных заместителей в стабилизирующие металл лиганды позволяет  существенно увеличить скорость процесса и степень контроля над ним, а также снизить концентрацию вводимого катализатора.

В данной работе подобный подход применен для увеличения эффективности каталитических систем на основе карборановых кластеров рутения. Нами проведен синтез новых рутенакарборановых кластеров, содержащих алкильные заместители при 5 и 6 атомах бора в корзине.

Наличие алкильных заместителей в указанных положениях елает невозможным образование экзо-нидо-комплексов, являющихся ключевыми прекурсорами для получения целевых клозо-продуктов [1]. В связи с чем, для синтеза замещенных клозо-производных была подобрана альтернативная методика, в которой в качестве исходного соединения выступал известный хлорсодержащий комплекс рутения с хелатным дифосфиновым лигандом 2. Взаимодействие указанного металлокомплекса с цезиевыми солями замещенных нидо-карборанов позволило получить серию комплексов рутения (IV), представляющих интерес в качестве катализаторов контролируемой радикальной полимеризации.

Установлено, что термолиз соединения 3 в течение 5 часов в толуоле при температуре 110(С  в присутствии небольшого количества четыреххлористого углерода позволил выделить кластеры рутения (III), содержащие в своей структуре орто-фениленциклоборированные фрагменты, аналогичные полученным ранее [2]. Выделенные  комплексы очищены и выделены в виде желтых кристаллов и охарактеризованы методом времяпролетной масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Показано, что применение полученных соединений в катализе полимеризации позволяет добиться улучшения степени контроля над процессом.

Литература

1. Е. В. Колякина, И. Д. Гришин, Д. Н. Чередилин, Ф. М. Долгушин., И. Т. Чижевский, 
Д. Ф. Гришин, Изв. АН. Сер.хим., 2006, 1, 85.

2. I.D. Grishin, D.I. D’yachihin, A.V. Piskunov,F.M. Dolgushin, A. F. Smol’yakov, M.M. Il’in, V.A. Davankov, I.T. Chizhevsky, DF. Grishin, Inorg. Chem. 2011, 50, 7574–7585.